中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司

200t/a HTS分子筛生产装置项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

中诚监测竣监[2018]第014号

（备案稿）

建设单位：  中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司

编制单位：  湖南中诚环境监测技术有限公司

二Ｏ一九年十月

| 建设单位法人代表 | ： | （签字） |
| --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 | ： | （签字） |
| 项目负责人 | ： | 黄 海 成 |
| 报告编写人 | ： | 黄 海 成 |

| 建设单位：中国石化股份有限公司 催化剂长岭分公司（盖章） | 编制单位：湖南中诚环境监测技术 有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话： | 电 话：0731—82296676 |
| 传 真： / | 传 真：0731—82296676 |
| 邮 编： / | 邮 编：410016 |
| 地 址： 湖南岳阳云溪区 | 地 址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 9栋 603 房 |

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1. 项目概况	1

2. 验收依据	2

2.1 法律法规及规定	2

2.2 技术规范	3

2.3 环评及批复	3

3. 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设基本情况	4

3.3 项目建设内容	5

3.4 主要原辅材料	12

3.5 水源与水平衡	13

3.6 生产工艺	14

3.7 项目变动情况	18

4. 环境保护设施	21

4.1 污染处理设施	21

4.1.1 废水环保设施	21

4.1.2 废气环保设施	28

4.1.3 噪声降噪设施	29

4.1.4 固废处置措施	29

4.2 其它环保设施	30

4.2.1环境风险防范设施	30

4.2.2 环境保护管理制度	32

4.2.3环评及批复对原有设施拆除淘汰要求的落实情况	32

4.3 环保投资及“三同时”落实情况	32

5. 环评报告书回顾及环评批复要求	33

5.1 环评主要结论及建议	33

5.1.1 原环评总体结论	33

5.1.2 原环评建议	33

5.1.3 变更环评总体结论	34

5.1.4 变更环评建议	34

5.2 环评批复落实情况	34

6. 验收监测结果评价标准	42

6.1 有组织废气评价标准	42

6.2 无组织废气评价标准	42

6.3 废水执行标准	43

6.4 厂界噪声执行标准	43

6.5 总量控制指标	43

7. 验收监测内容	44

7.1 验收监测期间的工况要求	44

7.2 有组织废气监测内容	44

7.3 无组织废气监测内容	44

7.4 废水监测内容	44

7.5 厂界噪声监测内容	45

8. 质量保证和质量控制	45

8.1 监测分析方法	45

8.2 监测仪器	46

8.3 质量控制和质量保证	46

9. 验收监测结果	47

9.1 生产负荷	47

9.2 废水监测结果	47

9.2.1 工艺废水预处理站监测结果	47

9.2.2 催化剂长岭分公司污水处理站监测结果	49

9.3 有组织废气监测结果	51

9.3.1  一、二次改性废气	51

9.3.2  一、二次焙烧废气	53

9.3.3  磨粉与包装废气	56

9.3.4  焙烧窑加料皮带输送机废气	56

9.3.5  一次改性酸性废气监测结果	57

9.4 无组织废气监测结果	57

9.4.1  监测期间气象参数	57

9.4.2  无组织废气监测结果	58

9.5 噪声监测结果	59

9.6 污染物排放总量	60

10. 结论与建议	60

10.1 环保设施运行效果	60

10.1.1 废水处理效果	60

10.1.2 有组织废气处理效果	61

10.2 污染物排放结论	62

10.2.1 废水	62

10.2.2 废气	63

10.2.3 噪声	64

10.2.4 固体废物	64

10.3 工程建设对环境的影响	64

10.4总体结论	64

10.5 建议	65

附件	66

附件1 建设项目验收“三同时”登记表	66

附件2 环评批复	67

附件3 变更环评批复	71

附件4 验收监测期间生产工况说明	75

附件5 环境保护管理制度	76

附件6 环境风险应急预案备案登记表	98

附件7 排污许可证	100

附件8 危险废物处置协议	106

附件9 污水排放管道租用协议	115

附件10 电渗析预处理运行记录	118

附件11 验收意见	120

附件12 验收信息公开	133

附图	138

附图1 地理位置图	138

附件2 项目在云溪工业园的位置	139

附图3 项目平面布置及监测点位图	140

附图4 现场照片	142

# 1. 项目概况

中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司于1970年7月建成投产，经过30几年的发展，现已拥有原料、微球、半合成、分子筛、超稳分子筛、加氢Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ套、铂剂等八大主要生产装置和化工库、质检中心、综合、维修等四个生产辅助单位及一条原材料进厂、产品出厂的铁路专用线和四套加氢及一套裂化催化剂装置。

催化剂长岭分公司钛硅分子筛（HTS分子筛）生产装置是石科院开发的具有空心构型的合成技术。该技术解决了原有钛硅分子筛活性低和制备重复性差的问题，产品具有良好的催化氧化性能，同时兼具优异的稳定择形效果，同时具有催化氧化活性高、选择性好，性能稳定等特点。其催化氧化过程被称为21世纪环境友好工艺。国内外许多科研机构均在致力于开发钛硅分子筛稳定的、低成本的新颖合成技术。由于钛硅分子筛在催化氧化反应上表现出的优异性能，成为高选择性催化氧化反应的研究热点，钛硅分子筛在开发这种新颖的空心结构钛硅分子筛过程中，获得了六个中国发明制备专利和一项中国发明产品专利，并于2002年6月获得美国产品发明专利授权（也是石科院在美国获得唯一的分子筛产品发明专利）。

利用这一专利，巴陵分公司于2001年建立了一套采用HTS分子筛的500t/a环己酮氨肟化中试装置。2002年6月，“钛硅分子筛的研制与开发”通过中国石油化工股份公司科学技术鉴定，鉴定意见为：HTS分子筛可直接作为催化剂用于催化环己酮氨氧化、苯酚氧化和丙烯环氧化等反应过程，目的产物回收率高，选择性好，可使用低浓度双氧水作氧化剂，在温和条件下进行催化氧化，简化了传统氧化工艺过程，可实现清洁生产，该空心结构钛硅分子筛催化剂属国际首创，处于国际先进水平。

中石化催化剂分公司为稳步提高国内市场占有率，加大国外市场开拓力度。于2009年投资6979万元建设了100t/aHTS分子筛生产装置，并于2009年10月16日获得了原省环保厅的批复（湘环评[2009]64号）。为了提高产品短期供应能力，满足市场需求的增长，中石化催化剂分公司计划在云溪工业园新基地（以下简称新基地）将原100t/a HTS分子筛生产装置扩大为200t/a。

2012年3月，委托原湖南省环境保护科学研究院编制了《关于中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置建设项目环境影响报告书》，2012年10月，原湖南省环境保护厅以湘环评[2012]350号文予以批复。

项目于2012年12月开工建设，于2018年7月完工，2018年12月进行试生产。

在项目的建设过程中，建设单位结合实际情况，对部分废气处理与排放方式、废水预处理工艺进行了变动，根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。根据企业建设内容的变更情况，本次变更属于防治污染的措施发生的重大变动，因此本次变更属于重大变更。为此，中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司于2019年5月委托湖南天瑶环境技术有限公司编制完成了《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更环境影响报告书》，2019年9月2日，岳阳市生态环境局以岳环评[2019]131号文予以批复。

受中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司委托，湖南中诚环境监测技术有限公司根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、国环规环评[2017]年4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、生态环保部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的有关要求和规定，于2018年10月17日对200t/aHTS分子筛生产装置进行了现场踏勘，收集了相关资料，编制了验收监测方案。根据与建设方一起确认的验收监测方案，2018年12月13日-12月16日、2019年1月21-1月23日对项目的废气、废水、噪声进行了验收监测，根据验收监测结果及相关资料编制了本验收监测报告。

# 2. 验收依据

## 2.1 法律法规及规定

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月；

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月27日；

（3）国环规环评[2017]年4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

（4）生态环保部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018年5月；

（5）原环境保护部办公厅环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，2015年6月4日；

（6）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月；

（7）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

## 2.2 技术规范

（1）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 1991-2002）；

（2）《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（3）《水和废水监测分析方法》第四版，2003年；

（4）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

（5）《空气和废气监测分析方法》第四版，2003年；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（7）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单。

## 2.3 环评及批复

（1）湖南省环境保护科学研究院《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置建设项目环境影响报告书》，2012年3月；

（2）湖南省环境保护厅（湘环评[2012]350号）《关于中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置建设项目环境影响报告的批复》，2012年10月；

（3）湖南天瑶环境技术有限公司《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更环境影响报告书》，2019年5月；

（4）岳阳市生态环境局（岳环评[2019]131号）《关于中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更项目环境影响报告的批复》，2019年9月。

# 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司（以下简称催化剂长岭分公司）位于湖南省北大门——岳阳市云溪区，北依长江，南衔洞庭，紧靠京广铁路和107国道，水陆交通十分便利。

本项目位于岳阳市城区东北部、岳阳市云溪区西郊的云溪工业园催化剂长岭分公司一期工程东北面，南距岳阳市区22km。项目地理位置见附图1，项目在云溪工业园的位置见附图2。

项目主体生产装置设置在二个主厂房，其中合成晶化、改性以及过滤部分一个厂房，干燥焙烧部分一个厂房。合成晶化厂房具体布置为：合成、一次改性在四楼，晶化，二次改性布置在三楼，过滤洗涤布置在二楼，滤液回收布置在一楼；干燥焙烧厂房具体布置为：微波干燥在三楼，箱式干燥和晶化焙烧炉在二楼，二次改性焙烧在一楼。

## 3.2 建设基本情况

项目的基本情况见表3-1。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/a HTS分子筛生产装置项目 |
| 2 | 建设单位 | 中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司 |
| 3 | 建设地点 | 湖南省岳阳市云溪区工业园中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司云溪工业园新基地（现湖南岳阳绿色化工产业园） |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 建设规模 | 200t/a 钛硅分子筛（HTS分子筛） |
| 6 | 投资情况 | 原环评总投资13040.55万元，其中环保投资1530万元，占总投资的11.5% 实际总投资18353.91万元，其中环保投资6203.36万元，占总投资的33.8% 实际总投资增加的原因是环保投资的增加 |
| 7 | 建设时间 | 2012年12月开工建设，2018年7月完工，2018年12月试生产 |
| 8 | 工作制度 | 年工作300 天，每天3班，每班8小时 |
| 9 | 劳动定员 | 70人，其中生产60人，管理人员10人，无厂内住宿人员 |
| 10 | 环保设施设计单位 | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 |
| 11 | 环保设施施工单位 | 中石化第四建设有限公司 |
| 12 | 环评情况 | 2012年3月，原湖南省环境保护科学研究院完成《中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置建设项目环境影响报告书》的编制； 2012年10月，原湖南省环境保护厅以湘环评[2012]350号予以批复； 2019年5月，湖南天瑶环境技术有限公司完成了《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更环境影响报告书》的编制； 2019年9月，岳阳市生态环境局以岳环评[2019]131号予以批复。 |
| 13 | 纳污水体 | 晶化过滤废水、一次改性一次洗涤水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度废水采用电渗析预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江；设备清洗水、光催化喷淋废水、一次改性废气喷淋废水排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江；生活污水采用化粪池预处理后排入云溪污水处理厂进一步处理。 |

## 3.3 项目建设内容

本项目主要建设内容见表3-2，主要设备见表3-3。

表3-2  项目的主要构筑物及分区

| 项目 名称 | 工程名称 | 原环评建设内容 | 变更环评建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 一号厂房 | 占地面积1533m2，建筑面积6132m2 | 占地面积1533m2，建筑面积6132m2，主要为合成晶化、改性以及过滤工序 | 与变更环评一致 |
|  | 二号厂房 | 占地面积1606m2，建筑面积4820m2 | 占地面积1606m2，建筑面积4820m2，主要用于物料干燥焙烧 | 与变更环评一致 |
| 辅助 工程 | 办公室 | / | 建筑面积240m2 | 与变更环评一致 |
| 公用 工程 | 给水工程 | 园区供水管网供给 | 园区供水管网供给 | 与变更环评一致 |
|  | 排水工程 | 经厂区预处理后由催化剂长岭分公司云溪工业园新基地总排口排入园区污水管网 | 项目废水经厂区预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江 | 与变更环评一致 |
|  | 供配电 | 园区供电 | 由湖南岳阳绿色化工产业园提供 | 与变更环评一致 |
| 环保 工程 环保 工程 | 废水处理 | 晶化废水作为母液回用于二次改性中间罐，晶化双效浓缩冷凝水、二次改性双效冷凝水回用于设备冷却、冲洗、喷淋补水，一次改性一次洗涤液回用于一次改性工序；其余晶化过滤废水、一次改性膜分离废水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度生产工艺废水进车间预处理系统进行光氧化催化预处理、设备冷却冲洗水、光氧催化喷淋废水、一次改性废气喷淋废水经中和预处理、生活污水经化粪池预处理后由催化剂长岭分公司云溪工业园新基地总排口排入园区污水管网 | ①晶化过滤废水、一次改性一次洗涤水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度废水采用电渗析预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江； ②设备清洗水、光催化喷淋废水、一次改性酸性废气喷淋废水排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江； ③生活污水采用化粪池预处理后排入云溪区污水处理厂处理 | 与变更环评一致 |
|  | 废气处理 | 对一次改性工序产生的酸性废气采用集中收集、喷淋吸收处理方式；对干燥、焙烧废气配套光催化氧化设备进行脱氮、除烃、除尘处理；对磨粉、包装工序产生含尘废气配套布袋除尘净化系统，所有有组织排放工艺废气统一由35米排气筒高空排放 | ①一次改性工序产生的酸性气体经集中收集、碱液喷淋吸收处理后通过1#主厂房30m高排气筒排放； ②一、二次焙烧废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过2#主厂房35m高排气筒排放； ③磨粉包装废气分别经布袋除尘器处理后通过2#主厂房30m高排气筒排放； ④1#和2#焙烧窑加料皮带输送机包装废气经分别经布袋除尘处理后通过2#主厂房30m高排气筒排放； ⑤一、二次改性废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过1#主厂房35m高排气筒排放 | 与变更环评一致 |
|  | 固体废物 | 废包装袋、废储罐等回收综合利用；光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂由厂家回收，生活垃圾统一送垃圾场填埋处理。 | ①废包装袋、废储罐综合回收利用； ②废水处理时的废渣经鉴别，属于一般工业固体废物，用运输车运往长炼公司回用； ③废弃膜、废乙醇丁醇、废润滑油、光催化氧化设备的含钛非金属催化剂、废活性炭属于危险废物，交由有资质的单位处理； ④生活垃圾收集后由环卫部门统一处置 | 与变更环评一致 |
|  | 噪声 | 优化设备布局及选型，对风机、泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪减振工程措施 | 优化设备布局及选型，高噪声设备采取有效的隔声降噪措施 | 与变更环评一致 |

表3-3  项目的主要设备

| 序号 | 设备名称 | 原环评 | 变更环评 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 数量（台/套） | 规格 | 数量（台/套） |  |
| 1 | 硅酯钛酯混合罐 | φ1600×2000 | 1 | φ1600×2000 | 1 | 与变更环评一致 |
| 2 | 合成釜 | φ2200×2500(盘管加热） | 2 | φ2200×2500(盘管加热） | 2 |  |
| 3 | 晶化釜 | φ2200×2500（夹套盘管） | 4 | φ2200×2500（夹套盘管） | 4 |  |
| 4 | 一次改性釜 | φ2200×2500（夹套） | 4 | φ2200×2500（夹套） | 4 |  |
| 5 | 二次改性釜 | φ2200×2500（夹套盘管） | 2 | φ2200×2500（夹套盘管） | 2 |  |
| 6 | 晶化中间罐 | φ2600×4500（盘管） | 4 | φ2600×4500（盘管） | 4 |  |
| 7 | 二次改性中间罐 | φ2600×4500（盘管） | 2 | φ2600×4500（盘管） | 2 |  |
| 8 | 母液回收罐 | φ2600×4500（盘管） | 2 | φ2600×4500（盘管） | 2 |  |
| 9 | 洗涤水回收罐 | φ2600×4500（盘管） | 2 | φ2600×4500（盘管） | 2 |  |
| 10 | 重排母液回收罐 | φ2600×4500（盘管） | 2 | φ2600×4500（盘管） | 2 |  |
| 11 | 浓缩母液回收罐 | φ2600×4500（盘管） | 2 | φ2600×4500（盘管） | 2 |  |
| 12 | 打浆罐 | / | 1 | / | 1 |  |
| 13 | 微波干燥器 | / | 2 | / | 2 |  |
| 14 | 耐酸微波干燥器 | / | 1 | / | 1 |  |
| 15 | 推板窑 | HYZR/DT-16 | 2 | HYZR/DT-16 | 2 |  |
| 16 | 导热油炉 | / | 2 | / | 2 |  |
| 17 | 磨粉机 | AM-30 | 1用1备 | AM-30 | 1 |  |
| 18 | 晶化双效浓缩系统 | / | 2 | / | 2 |  |
| 19 | 废气催化氧化系统 | / | 2 | / | 2 |  |
| 20 | COD光催化氧化系统 | / | 1 | / | 0 |  |
| 21 | 微波冷却系统 | / | 1 | / | 1 |  |
| 22 | 空调及照明系统 | / | 1 | / | 1 |  |
| 23 | 废气风机 | / | 1用1备 | / | 5 |  |
| 24 | 布袋除尘器 | / | 4 | / | 4 | 与变更环评一致 |
| 25 | 防爆电葫芦 | / | 2 | / | 2 |  |
| 26 | 电葫芦 | / | 1 | / | 1 |  |
| 27 | 晶化膜分离器(泵) | / | 2 | / | 2 |  |
| 28 | 二次改性膜分离器(泵) | / | 2 | / | 2 |  |
| 29 | 晶化浆液输送泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 30 | 二次改性浆液输送泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 31 | 母液回收泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 32 | 洗涤水输送泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 33 | 二次改性母液回收泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 34 | 浓缩母液输送泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 35 | 一次改性膜分离器 | / | 2 | / | 2 |  |
| 36 | 一次改性浆液输送泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 37 | 循环油泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 38 | 注油泵 | / | 2 | / | 2 |  |
| 39 | TPAOH输送泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 40 | 盐酸输送泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 41 | 洗涤塔底循环泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 42 | 乙醇输送泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 43 | 吸收塔底循环泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 44 | TPAOH输送泵 | / | 1用1备 | / | 1 |  |
| 45 | 乳化泵 | / | 2用2备 | / | 2 |  |
| 46 | 硅酯注入泵 | / | 1 | / | 1 |  |
| 47 | TPAOH注入泵 | / | 1 | / | 1 | 与变更环评一致 |
| 48 | 陈化液输送泵 | / | / | P-311AB | 1 |  |
| 49 | 浓缩液泵 | / | / | P-312AB | 1 |  |
| 50 | 滤液输送泵 | / | / | P-313AB | 1 |  |
| 51 | 晶化淡化水回用泵 | / | / | P-316AB | 1 |  |
| 52 | 废水循环泵 | / | / | P-319AB | 1 |  |
| 53 | 陈化液输送泵 | / | / | P-331AB | 1 |  |
| 54 | 浓缩液泵 | / | / | P-332AB | 1 |  |
| 55 | 滤液输送泵 | / | / | P-333AB | 1 |  |
| 56 | 料液泵 | / | / | P-321 | 1 |  |
| 57 | 浓液泵A | / | / | P-322A | 1 |  |
| 58 | 浓液泵B | / | / | P-322B | 1 |  |
| 59 | 极液泵 | / | / | P-323 | 1 |  |
| 60 | 稀酸泵 | / | / | P-324 | 1 |  |
| 61 | 稀碱泵A | / | / | P-325A | 1 |  |
| 62 | 稀碱泵B | / | / | P-325B | 1 |  |
| 63 | 浓碱泵A | / | / | P-326A | 1 |  |
| 64 | 浓碱泵B | / | / | P-326B | 1 |  |
| 65 | 提纯泵 | / | / | P-327 | 1 |  |
| 66 | 清洗泵 | / | / | P-328 | 1 |  |
| 67 | 料液泵 | / | / | P-341 | 1 |  |
| 68 | 浓液泵A | / | / | P-342A | 1 |  |
| 69 | 浓液泵B | / | / | P-342B | 1 |  |
| 70 | 极液泵 | / | / | P-343 | 1 | 与变更环评一致 |
| 71 | 稀酸泵 | / | / | P-344 | 1 |  |
| 72 | 稀碱泵A | / | / | P-345A | 1 |  |
| 73 | 稀碱泵B | / | / | P-345B | 1 |  |
| 74 | 浓碱泵A | / | / | P-346A | 1 |  |
| 75 | 浓碱泵B | / | / | P-346B | 1 |  |
| 76 | 提纯泵 | / | / | P-347 | 1 |  |
| 77 | 清洗泵 | / | / | P-348 | 1 |  |
| 78 | 料液泵 | / | / | P-351 | 1 |  |
| 79 | 浓液泵A | / | / | P-352A | 1 |  |
| 80 | 浓液泵B | / | / | P-352B | 1 |  |
| 81 | 氨液泵 | / | / | P-353 | 1 |  |
| 82 | 酸液泵 | / | / | P-354 | 1 |  |
| 83 | 极液泵 | / | / | P-355 | 1 |  |
| 84 | 清洗泵 | / | / | P-356 | 1 |  |
| 85 | 进水提升泵 | / | / | P-317AB | 1 |  |
| 86 | 回流反洗泵 | / | / | P-318AB | 1 |  |
| 87 | 冷冻水泵 | / | / | P-329ABC | 1 |  |
| 88 | 陈化罐搅拌 | / | / | V-311AB | 1 |  |
| 89 | 陈化罐搅拌 | / | / | V-331AB | 1 |  |
| 90 | 中间罐搅拌 | / | / | V-312 | 1 |  |
| 91 | 中间罐搅拌 | / | / | V-332 | 1 |  |
| 92 | 膜分离器,循环泵 | / | / | M-311 | 1 |  |
| 93 | 反冲洗泵 | / | / | / | 1 | 与变更环评一致 |
| 94 | 膜分离器 | / | / | M-312 | 1 |  |
| 95 | 反冲洗泵 | / | / | / | 1 |  |
| 96 | 板框式压滤机 | / | / | X-311 | 1 |  |
| 97 | 板框式压滤机 | / | / | X-331 | 1 |  |
| 98 | 电葫芦 | / | / | L-301 | 1 |  |
| 99 | 电渗析设备 | / | / | / | 1 |  |

## 3.4 主要原辅材料

3.4.1 主要原辅材料消耗

本装置主要原材料有正硅酸四乙酯（以下简称TEOS）、钛酸四丁酯（以下简称TBOT）、四丙基氢氧化铵（以下简称TPAOH）、盐酸，主要原材料见表3-4，HTS分子筛原料指标见表3-5，HTS分子筛成品主要指标见表3-6。

表3-4  主要原材料消耗表

| 项目 | 设计产量 | 原材料名称 | 规格 | t/t产品 | t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTS分子筛 | 200 t | 正硅酸四乙酯 | 99% | 4.68 | 936 |
|  |  | 钛酸四丁酯 | 99% | 0.317 | 63.4 |
|  |  | 四丙基氢氧化胺 | 100% | 0.935 | 187 |
|  |  | 净水 | / | 89.16 | 17832 |
|  |  | 盐酸 | 36% | 0.192 | 38.4 |

表3-5  HTS分子筛原料指标

| 品 名 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四丙基氢氧化铵(TPAOH) | OH—浓度 | mol/L | ≥0.69 | Q/SH 349695-2008 |
|  | Na+ | ppm | ≤60 |  |
|  | Br— | mg/100mL | ≤3 |  |
| 正硅酸四乙酯(TEOS) | 纯度 | % | ≥97 | Q/SH 349691-2008 |
|  | 密度 | g/mL | 0.929~0.936 |  |
|  | 游离酸 | % | ≤0.03 |  |
| 钛酸四丁酯(TBOT) | 浓 度 | % | ≥99 | Q/SH 349692-2008 |
|  | 密度 | g/mL | 0.999~1.003 |  |
|  | 钛含量 | % | 13.85~14.11 |  |
| 盐酸 | 浓度 | % | ≥31 | Q/SH 349693-2008 |
|  | 铁含量 | % | ≤0.01 |  |
|  | 砷（As） | ppm | ≤1 |  |
|  | 灼烧残渣 | % | ≤0.15 |  |
|  | 氯化物（以Cl计） | % | ≤0.010 |  |

表3-6  HTS分子筛成品主要指标

| 品名 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品 | Na+ | % | ≤0.2 | ICP |
|  | Fe+ | % | ≤0.1 | ICP |
|  | 全图（5～35°） |  | 纯MIF晶相 | XRD |
|  | SiO2 | % | ≥92 | 荧光 |
|  | TiO2 | % | ≥4 | 荧光 |
|  | 比表面 | m2/g | ≥360 | 氮吸附 |
|  | 孔体积 | mL/g | >0.2 | 氮吸附 |

## 3.5 水源与水平衡

云溪工业园规划中生活用水由云溪水厂供给。生产用水取自长江，由巴陵公司φ800清水管接管直通工业园，供水能力为6万t/d。园区给水管网分为生活用水管网和生产用水管网两套系统。本项目依托云溪工业园，供水来自园区给水管网。

本项目定员包括管理人员，工程技术人员和生产工人，岗位定员根据实际岗位操作的需要进行编制，本项目新增定员共70人，全部从社会招聘解决，实行合同聘用制。职工均不住厂，但厂内提供值班人员就餐。

本项目总用水量为22422m3/a（74.74m3/d）。生产用水为21522m3/a（71.74m3/d），其中新增用水为17811m3/a（59.37m3/d），循环水2190m3/a（7.3m3/d），损失水2964m3/a（9.88m3/d），排放量14847m3/a（废水46.49m3/d、清洁下水3m3/d）；生活用水为900 m3/a（3m3/d），损失水150m3/a（0.5m3/d），排水量为750m3/a（2.5m3/d）。

项目的水平衡见表3-7。水平衡图见图3-1。

表3-7   项目水平衡表      单位：m3/a

| 项目 | 总用水量 | 新增水量 | 循环水量 | 损失/物料带出水量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 20001 | 17811 | 2190 | 2964 | 14847 |
| 生活用水 | 900 | / | / | 150 | 750 |
| 合计 | 20901 | / | / | 3114 | 15597 |
| 备注：①生产废水排放量＝20001—2190—2964＝14847；②生活水排放量＝900—150＝750 |

## 3.6 生产工艺

HTS分子筛的生产过程由合成晶化工序、过滤洗涤工序、一次改性处理工序、二次改性处理工序、干燥工序、焙烧工序、磨粉工序等组成。生产工艺将采用现已经实现工业化生产的成熟技术，产品质量稳定。具体工艺如下：

①合成晶化

将计量好的正硅酸四乙酯分两批分别投入到合成釜和混合罐中，同时将一定比例的钛酸四丁酯投入到混合罐中，开启搅拌，待硅脂和钛酯混合均匀后，放料到合成釜中，同时将计量罐和按比例计量好的四丙基氢氧化铵和净水迅速放料到合成釜中，在强力搅拌作用下，将以上物料混合均匀。同时，正硅酸四乙酯、钛酸四丁酯发生水解反应生成醇。然后按一定的速度将物料升温，并分步补水、控制加水量将醇全部赶走。产生的乙醇、丁醇和水汽在对应的蒸汽压下被压至板式冷凝器冷凝成液态，然后自流至乙醇回收罐。正硅酸四乙酯、钛酸四丁酯全部水解后在四丙基氢氧化铵作用下形成无定型的钛硅凝胶。接着将钛硅凝胶放入至晶化釜中。在一定的压力下，先用蒸汽将物料升温至1100C、再开通导热油将釜内物料升至170°c，然后恒温晶化一定时间形成钛硅分子筛晶体后，将晶化釜卸压，通入循环水将物料冷却至60°C。

②过滤洗涤

将合格的含钛硅分子筛晶体浆液放入晶化中间罐中，通过膜分离器进行过滤洗涤浓缩。第一次从膜分离器出来的母液排入母液回收罐，通过泵送至二次改性中间罐洗涤回用。接着分四次将净水加入中间罐中，通过膜分离器将浆液进行过滤水洗，除去分子筛晶粒中的无定型物质，浓缩浆液被送至中间罐，第一次水洗过滤时，从膜分离器出来的滤液（洗涤水）排入洗涤水回收罐,并经泵输入双效浓缩器浓缩后排入母液回收罐,一并回用。后几次水洗过滤出的洗涤水进车间废水预处理系统处理。

③干燥焙烧

将一定量、过滤水洗合格的浆液通过中间罐经泵连续压至微波干燥器进行预干燥，在一定温度下，除去分子筛中的部分水分。然后将干燥物料分批装盘送入推板窑炉中，在一定温度、时间下焙烧，除去分子筛中的部分水分及模板剂。接着，将焙烧合格的物料下料到打浆罐中，加入一定比例的净水，开通乳化泵进行乳化打浆，直到浆液合格。

④一次改性处理

将乳化打浆合格的浆液通过乳化泵输送到一次改性釜中，同时通过计量罐、计量向一次改性釜中补充一定比例净水和盐酸，保证一次改性处理所需要的酸度。开通蒸汽浆物料升温至90°C，在一定时间下恒温反应后，用循环水将物料冷却至60°C.

⑤过滤洗涤

将经过一次改性处理的浆液通过膜分离器进行过滤浓缩，除去分子筛晶粒中的无定型物质，得到的浓缩浆液回至一次改性釜中。第一次从膜分离器M-102/M-202出来的带酸滤液排入到一次改性釜中，待下批物料一次改性时酸回用。接着分四次将净水加入中一次改性釜中进行水洗过滤，一次改性膜分离废水进车间废水预处理系统处理。

⑥干燥

将定量、过滤水洗合格的浆液经泵连续压至耐酸微波干燥器进行预干燥，在一定温度下，除去分子筛中的部分水分。然后将物料下料到打浆罐中，同时加入一定量的净水，开通乳化器进行乳化泵打浆，直到浆液合格。

⑦二次改性处理

将乳化打浆合格分子筛浆液经乳化泵输送至二次改性釜中，同时将计量罐和按比例计量好的四丙基氢氧化铵和净水迅速放料到二次改性釜中。在一定的压力下，先用蒸汽将物料升温至110°C、再开通导热油将釜内物料升至170°C，然后恒温处理一定时间后，将二次改性釜卸压，通入循环水将物料冷却至60°C。

⑧过滤洗涤

将合格的浆液通过二次改性釜放入二次改性中间罐中，同时通过泵将晶化母液回收罐中的母液打入二次改性中间罐中回用。通过膜分离器进行过滤洗涤浓缩，二次改性过滤母液进车间废水预处理系统处理。接着分四次将净水加入中间罐中，通过膜分离器将浆液进行过滤水洗，除去分子筛晶粒中的无定型物质，二次改性膜分离废水进车间废水预处理系统处理。

⑨干燥焙烧磨粉

将一定量、过滤水洗合格的浆液通过中间罐经泵连续压至微波干燥器进行预干燥，在一定温度下，除去分子筛中的部分水分。然后将干燥物料分批装盘送入推板窑F-102中，在一定温度、时间下焙烧，除去分子筛中的部分水分及模板剂。最后，将焙烧合格的物料按要求进行磨粉，得到成品HTS分子筛。

HTS工艺流程及产污节点见图3-2。

## 3.7 项目变动情况

在项目的建设过程中，建设单位结合实际情况，对部分废气处理与排放方式、废水预处理工艺进行了变动，根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。根据企业建设内容的变更情况，本次变更属于防治污染的措施发生的重大变动，因此本次变更属于重大变更。为此，中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司于2019年5月委托湖南天瑶环境技术有限公司编制完成了《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更环境影响报告书》，2019年9月2日，岳阳市生态环境局以岳环评[2019]131号文予以批复。项目的变动情况见表3-8。

表3-8  项目变动情况

| 类别 | 原环评及批复要求 | 变更环评及批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气的处理与排放方式 | 对一次改性工序产生的酸性废气采用集中收集、喷淋吸收处理方式；对干燥、焙烧废气配套光催化氧化设备进行脱氮、除烃、除尘处理；对磨粉、包装工序产生含尘废气配套布袋除尘净化系统，所有有组织排放工艺废气统一由35米排气筒高空排放。 | ①一次改性酸性废气通过碱喷淋处理后由一号厂房30m高排气筒排放； ②一、二次改性废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过一号厂房35m高排气筒排放； ③一、二次焙烧废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过二号厂房35m高排气筒排放； ④磨粉、包装废气经布袋除尘器处理后通过二号厂房30m高排气筒排放； ⑤1#和2#焙烧窑加料皮带输送机废气经分别经布袋除尘处理后通过二号厂房30m排气筒合排。 | 与变更环评一致 | / |
| 废水预处理工艺 | 高浓度生产废水预处理工艺为光氧化催化处理工艺 | 电渗析处理工艺 | 与变更环评一致 | / |
| 固体废物 | 废水处理过程中产生的压滤渣为危险废物 | 根据实际毒性浸出实验，项目高浓度废水预处理过程中产生的压滤渣为一般工业固废，因此废水处理过程中的压滤渣由原环评中的需按危险废物贮存、运输、处置变更为按照一般工业固体废物进行贮存、运输、处置 | 按变更环评要求处置 | / |
| 废水排放 去向 | 经厂区预处理后由催化剂长岭分公司云溪工业园新基地总排口排入园区污水管网，外排废水应满足云溪工业园污水处理厂进水水质要求，进入云溪工业园污水处理厂进行深度处理 | 项目废水经车间预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江；生活污水经化粪池预处理后排入云溪污水处理厂处理达标后外排至长江 | 与变更环评一致 | / |
| 排放标准 | ①噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； ②废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值； ③废水：满足云溪工业园污水处理厂进水水质要求（COD≤1000mg/l，SS≤400mg/l，氨氮≤30mg/l） | ①噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； ②废气：NOx、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中的特别排放限值；HCl、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中的排放限值； ③生产废水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中的直接排放标准；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 按变更环评执行 | / |

# 4. 环境保护设施

## 4.1 污染处理设施

### 4.1.1 废水环保设施

项目废水主要来源于晶化工序产生的W1晶化废水、W2晶化洗涤废水、W3晶化双效浓缩冷却水；一次改性工序产生的W4一次改性一次洗涤液、W5一次改性膜分离废水；二次改性工序产生的W6二次改性过滤母液、W7二次改性膜分离废水、W8二次改性双效浓缩冷却水；一次改性酸性废气碱液喷淋废水；光催化氧化喷淋废水；生活废水。

（1）晶化工序废水

晶化工序产生的废水主要是W1晶化废水、W2晶化洗涤废水、W3晶化双效浓缩冷却水。其中W1晶化废水主要含四丙基氢氧化氨，作为母液回用二次改性中间罐；W2晶化洗涤废水经电渗析预处理后进入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江；W3晶化双效浓缩冷却水回用于设备冷却、冲洗，设备间接冷却水定期排放部分至雨水管网，设备冲洗水经催化剂长岭分公司污水处理站处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江。

（2）一次改性废水

一次改性工序产生的废水主要是W4一次改性一次洗涤液、W5一次改性膜分离废水。其中W4一次改性的一次洗涤液中主要含有盐酸（质量分数5%），该废水回用于一次改性（循环利用率90%），因未使用氨水和过量的酸，故废水中氨氮产生量较少。W5一次改性膜分离废水经电渗析预处理后进入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江。

（3）二次改性废水

二次改性工序产生的废水主要是W6二次改性过滤母液、W7二次改性膜分离废水、W8二次改性双效浓缩冷却水。其中W6二次改性过滤母液、W7二次改性膜分离废水经电渗析预处理后进入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江；W8二次改性双效浓缩冷却水回用于设备冷却、冲洗，设备间接冷却水定期排放部分至雨水管网，设备冲洗水经催化剂长岭分公司污水处理站处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江。

- 一次改性酸性废气碱液喷淋废水、光催化氧化喷淋废水

一次改性酸性废气碱液喷淋废水、光催化氧化喷淋废水经催化剂长岭分公司污水处理站处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江。

（5）生活废水

本项目产生的生活废水经化粪池预处理后排入云溪污水处理厂处理达标后外排至长江。

项目废水污染源及处理措施见表4-1，废水走向见图4-1。

表4-1 废水污染源及处理措施

| 废水名称 | 主要污染物 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1晶化废水 | / | 作为母液回用于二次改性中间罐 | 不外排 |
| W4一次改性一次洗涤液 | / | 回用于一次改性 | 不外排 |
| W2晶化洗涤废水 | COD、SS、NH3-N | 经电渗析预处理后进入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理 | 借道巴陵公司排水管网排入长江 |
| W5一次改性膜分离废水 |  |  |  |
| W6二次改性过滤母液 |  |  |  |
| W7二次改性膜分离废水 |  |  |  |
| W3晶化双效浓缩冷却水 | / | 回用于设备冷却、冲洗 | 设备间接冷却水定期排放部分至雨水管网，设备冲洗水经催化剂长岭分公司污水处理站处理达标后借道巴陵公司排水管网排入长江 |
| W8二次改性双效浓缩冷却水 |  |  |  |
| 一次改性酸性废气碱液喷淋废水、光催化氧化喷淋废水 | pH、SS、COD | 经催化剂长岭分公司污水处理站处理 | 借道巴陵公司排水管网排入长江 |
| 生活废水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池预处理后排入云溪污水处理厂处理 | 长江 |

#### 4.1.1.1电渗析废水处理工艺简介

本项目将高浓度生产废水预处理工艺由光氧化催化变更为电渗析，电渗析处理工艺流程见图4-2。电渗析处理工艺简介如下：

（1）晶化废水与二次改性废水预处理

从主体装置输送过来的废水进入陈化罐V-311AB，盐酸溶液经过计量罐V-314放入陈化罐V-311AB，边放边搅拌，同时开通蒸汽加热盘管，保持液体温度在600C左右，并通过pH在线分析仪器检查液体PH值，直到pH值为7时，停止加酸，静制陈化。经过陈化后的陈化液经过泵P-311AB输送至板框式压滤机X-311初步过滤，滤饼收集并集中填埋。经过初步过滤的滤液收集中间罐V-312,再经过膜分离M-311循环过滤，滤液收集在滤液罐V-313缓冲后经过泵P-313AB输送制滤液冷却器E-311冷却至430C后进入电渗析系统滤液储罐V-321。

（2）电渗析处理

经预处理后的晶化废水和二次改性废水以及未经预处理过的一次改性过滤废水进入电渗析系统处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江。

①脱盐电渗析

滤液储罐V-321中滤液由泵P-321输送至精密过滤器FT-321后通过换热器E-321换热降温至330C，之后通过并联脱盐膜堆M-321、M-322、M-323提浓，阴阳离子通过阴膜、阳膜往浓室迁移，原料液越来越来越稀，并返回至原料罐V-321中循环，当电导率检测仪CE21104检测到废水中电导率合格后，经过泵P-321输送至主体装置晶化淡化水罐V-141回用或去废水催化氧化系统继续处理。浓液罐V-322初始介质为净水，由泵P-322A输送至精密过滤器FT-322A过滤后通过并联脱盐膜堆M-321、M-322、M-323，浓室接受通过阴阳膜迁移过来的阴阳离子，浓室中料液越来越浓，并返回至浓液罐V-322循环。极液罐V-323内介质为初始配置一定浓度的极液，晶化系统所有膜堆共用极液，由极液泵P-323输送至精密过滤器FT-323A/B后通过换热器E-323换热降温，之后通过系统所有膜堆后返回极液储罐V-323。

②双极膜电渗析

浓水由泵P-322B从储罐V-322输送至精密过滤器FT-322B过滤后通过换热器E-322换热降温，之后通过并联的膜堆M324、M325的脱盐膜。阴阳离子分别在阴、阳膜上发生离子迁移，浓液越来越稀并返回到浓液罐V-322循环。稀酸罐V-324初始介质为净水，由泵P-324输送至精密过滤器FT-324过滤后通过并联的双极膜堆M-324、M-325，同时通过阴膜迁移过来的cl-与双极膜上水解产生的H+结合形成稀盐酸，并返回到稀酸罐V-324循环，当稀酸达到设定浓度后输送至预处理工序盐酸计量罐V-314回用。稀碱罐V-325初始介质为净水，由泵P-325A输送至精密过滤器FT-325A过滤后通过并联的双极膜堆M324、M325，同时通过阳膜迁移过来的阳离子与双极膜阴极上产生的OH-结合形成稀碱液（TPAOH），并返回到稀碱罐V-325。

③提浓电渗析

稀碱由泵P-325B从储罐V-325输送至精密过滤器FT-325B过滤后通过换热器E-324换热降温之后，由泵P-325A输送通过并联的脱盐膜堆M-326、M-327提浓，阴阳离子通过阴膜、阳膜往浓室迁移，稀碱液越来越稀，并返回稀碱储罐V-325循环；浓碱储罐V-326初始介质为稀碱，由泵P-326A输送至精密过滤器FT-326A过滤后通过并联的脱盐膜堆M326、M327浓室接受阴阳膜迁移过来的阴阳离子，浓室中碱液越来浓，并返回至浓碱罐V-326循环。

④提纯电渗析

浓碱经过泵P-325B输送至精密过滤器FT-325B过滤后通过换热器E-324换热降温之后通过双极膜M-328，阴离子在阴膜上发生离子迁移，浓碱逐渐变纯并返回到浓碱罐V-326循环，直到达到要求后输送至主体装置浓碱TPAOH计量罐V-141回用。提纯酸罐V-327初始介质为净水，由泵P-327输送至精密过滤器FT-327过滤后通过M-328，同时阴膜迁移过来的cl-与双极膜上水解产生的H+结合形成稀盐酸，并返回到提纯酸罐V-327循环，当稀酸达到设定浓度后转至稀酸罐V-324。

⑤清洗

洗液储罐V-328初始介质为配置好的清洗液，由泵P-328输送至精密过滤器FT-328过滤后通过所有膜堆再返回洗液储罐V-328。

图4-2 电渗析预处理工艺流程图（设计处理能力45t/d）

#### 4.1.1.2催化剂长岭分公司污水处理站简介

项目高浓度废水经预处理后和其他生产废水混合后排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理后排入长江。本项目废水排放量为14847m3/a（2.06m3/h），废水产生量少催化剂长岭分公司污水处理站设计处理能力为200m3/h，本项目仅占其1%，由此可见，催化剂长岭分公司污水处理站由足够的容量能够容纳本项目运营期产生的废水。催化剂长岭分公司污水处理站处理工艺流程见图4-3。

图4-3 催化剂长岭分公司污水处理站处理工艺流程图

#### 4.1.1.3云溪污水处理厂简介

本项目生活污水经化粪池预处理后排入云溪污水处理厂处理。岳阳市云溪污水处理厂位于岳阳市云溪区云溪乡新民村，占地30亩，总投资7849.09万元，由岳阳华浩水处理有限公司采用BOT模式投资建设，工程服务范围为云溪区的市政污水及云溪工业园的生活废水、工业废水。处理规模为2万吨/天，其中工业废水为1万吨/天，市政污水为1万吨/天。污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理+水解酸化+一级好氧处理后与生活污水混合，经“CAST+紫外消毒”处理后排放至长江。云溪区污水处理厂目前已经建成投入运营。

### 4.1.2 废气环保设施

#### 4.1.2.1 有组织废气

有组织废气主要是一次焙烧废气、1#焙烧窑加料皮带输送机废气、一次改性酸性废气、一次改性废气、二次改性废气、二次焙烧废气、2#焙烧窑加料皮带输送机废气、磨粉包装废气。

（1）一次改性酸性废气G1

一次改性工序过程中加酸工序过程中会产生一定量的氯化氢气体，氯化氢气体属于酸性气体，本项目一次改性过程中产生的氯化氢气体经集气罩收集采用碱液喷淋吸收后由一号厂房30m排气筒高空排放。

（2）一、二次改性废气G2

项目一、二次改性过程中产生的废气除了一次改性中的氯化氢气体外，主要为非甲烷总烃。该废气采用催化氧化+活性炭处理后由一号厂房35m排气筒高空排放。

（3）一、二次焙烧废气G3

在一次焙烧、二次焙烧过程中，残余在分子筛粉料上的少量模板剂四丙基氢氧化铵受热分解成氮氧化物、非甲烷总烃、二氧化碳以及水蒸气。该废气采用催化氧化+活性炭处理后由二号厂房35m排气筒高空排放。

（4）磨粉、包装废气G4

磨粉和包装过程中产生的主要污染物为颗粒物。项目磨粉和包装过程中产生的含颗粒物废气采用布袋除尘器进行处理后由二号厂房30m排气筒高空排放。

（5）1#和2#焙烧窑加料皮带输送机废气G5

1#和2#焙烧窑加料皮带输送机在工作过程中会产生含尘废气，含尘废气经布袋除尘后由二号厂房30m排气筒高空排放。

废气污染源及处理措施见表4-2。

表4-2  废气污染源及处理措施

| 序号 | 废气产生源 | 处理措施 | 主要污染物 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次改性酸性废气G1 | 碱液吸收 | HCl | 一号厂房30m排气筒排放 |
| 2 | 一、二次改性废气G2 | 催化氧化+活性炭 | HCl、烃类 | 一号厂房35m 排气筒排放 |
| 3 | 一、二次焙烧废气G3 | 催化氧化+活性炭 | 氮氧化物、烃类 | 二号厂房35m排气筒排放 |
| 4 | 磨粉、包装废气G4 | 布袋除尘 | 颗粒物 | 二号厂房30m排气筒排放 |
| 5 | 1#和2#焙烧窑加料皮带输送机废气G5 | 布袋除尘 | 颗粒物 | 二号厂房30m排气筒排放 |

#### 4.1.2.2 无组织废气

在原辅材料堆存、干燥窑加料、包装工序会产生粉尘，经收集除尘处理后，车间内的无组织粉尘可以得到有效的控制。

HTS分子筛生产线产品中间罐原由鼓风搅拌改为密封式机械搅拌，基本无气体排放。

一、二次改性工序过程中加酸工序过程中会产生氯化氢气体，生产过程中产生的工艺废气环节已安装集气罩收集工艺过程中产生的废气，大大减少了本项目废气的无组织排放。

### 4.1.3 噪声降噪设施

本项目噪声主要来自各类机泵、风机、干燥、磨粉设备等，以及装置开停工时低压蒸汽放空。以上这些设备运行时产生的噪声均高于85dB(A)，建设过程中选用了低噪音的设备，设备安装在室内，同时采用封闭厂房进行隔音。各噪声源强及降噪措施见表4-3。

表4-3  噪声源强及降噪措施

| 噪声源 | 数量 | 产生源强（dB(A)） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨粉系统 | 1 | 80 | 基础减振、厂房隔音 |
| 微波干燥器 | 3 | 70 | 基础减振、厂房隔音 |
| 布袋除尘器 | 1 | 80 | 基础减振、厂房隔音 |
| 风机 | 4 | 90 | 选用低噪声设备、基础减振 |
| 泵 | 34 | 95 | 选用低噪声设备、厂房隔音 |

### 4.1.4 固废处置措施

本项目产生的固体废物分为一般工业固体废物和危险废物两大类。一般工业固体废物包括废水预处理时产生压滤渣、原辅材料废包装袋、废储罐、生活垃圾；危险废物包括废渗透膜、废电渗析膜、废润滑油、废活性炭、废气光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂以及废乙醇丁醇。

（1）一般工业固体废物

本项目废水预处理压滤渣产生量约为150t/a，根据变更环评中所做的毒性浸出实验，该压滤渣属于一般工业固体废物，按照一般工业固体废物的贮存、运输要求运往长炼公司回用；项目产生的废包装袋、废储罐约20t/a，送回收单位综合利用；生活垃圾产生量约10t/a，统一收集后交由环卫部门处理。

（2）危险废物

项目膜分离器以及电渗析膜使用过程中均会产生废弃的膜，产生量约为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废润滑油产生量约为0.5t/a，其为危险废物，委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置；废活性炭产生量约为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废气光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂一般3-5年更换一次，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废乙醇丁醇产生量约为1916t/a，其为危险废物，委托湖南邦德石油化工有限公司处置。

项目的固体废物产生及处理处置措施见表4-4。

表4-4  固体废物产生及处理处置措施

| 废物名称 | 属性 | 代码 | 产生量 | 暂存方式 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水预处理压滤渣 | 一般固废 | / | 150t/a | 暂存滤渣间，定期运回长岭基地回用 | 运往长炼公司回用 |
| 废包装袋、废储罐 |  | / | 20t/a | 存放于装置指定位置 | 送回收单位综合利用 |
| 生活垃圾 |  | / | 10t/a | 存放生活垃圾桶 | 统一收集后交由环卫部门处理 |
| 小计 | / | 180t/a | / | / |
| 废润滑油 | 危险废物 | HW08 900-214-08 | 0.5t/a | 暂存于云溪基地一期危废库 | 委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置 |
| 废乙醇丁醇 |  | HW06 900-404-06 | 1916t/a | 暂存于装置储罐 | 委托湖南邦德石油化工有限公司处置 |
| 废弃膜 |  | HW13 900-015-13 | 1.0t/a | / | 暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理 |
| 废活性炭 |  | HW49 900-041-49 | 1.0t/a | / | 未到更换周期，暂未更换，待更换时委托有资质单位处置 |
| 含钛废金属催化剂 |  | HW50 772-007-50 | 1.0t/a | / | 暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理 |
| 小计 | / | 1919.5t/a | / | / |

## 4.2 其它环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本项目的危险化学品主要为盐酸、乙醇、丁醇，均采用小型贮罐暂存，构不成重大风险源。本项目位于中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司云溪基地内，建设单位针对整个云溪基地内的环境风险源，编制了《中国石化催化剂有限公司长岭分公司（湖南建长石化有限公司）云溪基地突发环境事件应急预案》，并已在岳阳市环境应急与事故调查中心备案登记（见附件6），备案编号为430600-2019-012-19。

针对云溪基地现有风险源及可能发生的事故，建设单位采取了一定的风险防范及应急措施。同时，配备了专门的环境管理人员对环境风险源、应急物资进行管理、记录、巡查。云溪一期建有初期雨水收集池（兼做应急池）1个，容积600m3；云溪二期建有初期雨水收集池（兼做应急池）1个，容积2000m3。具体风险防范及应急措施见表4-5，应急物资装备情况见表4-6。

表4-5     云溪基地风险防范及应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火措施 | 根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道； 根据消防要求配备手提式干粉、二氧化碳灭火器、沙土等，并对消防材料专人保管和定期检修。 |
| 2 | 危废管理、储存、使用、运输的防控措施 | 有专人收集，暂存于危废暂存处，定时交由有资质单位处理 |
| 3 | 泄漏事故 | （1）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制进入； （2）切断火源，禁止明火，同时加强通风； （3）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服； （4）用沙土进行围堰和吸附，防治进入地下水道等限制性空间； （5）将污染后的沙土作为危废进行处置。 |
| 4 | 火灾事故应急措施 | 当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； 当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； 如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院； 加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 落实了环评批复中风险防控措施 |

表4-6  应急物资装备情况一览表

| 类型 | 名称（参考） | 数量 | 位置 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设备 | 普通电话、对讲机 | 若干 | 办公楼 | 根据办公人员 已配置 |
|  | 报警器 | 若干 | 装置、储罐区、办公区 | 已配置 |
|  | 喇叭 | 若干 | 厂区 | 已配置 |
| 消防设施 | Ф65消防水带 | 200米 | 应急柜 | 已配套 |
|  | 消防枪 | 5把 | 应急柜 | 已配套 |
|  | 消防扳手 | 4把 | 应急柜 | 已配套 |
|  | 雨鞋 | 30双 | 应急柜 | 已配套 |
|  | 雨衣 | 10套 | 仓库 | 已配套 |
|  | 灭火器35kg级（干粉） | 30个 | 生产区 | 已配套 |
|  | 灭火器8kg级（干粉） | 170个 | 生产区 | 已配套 |
| 救援设备 | 急救箱（创口贴、云南白药喷雾剂、消毒药水、消炎膏、火烫伤药） | 2 | 生产区域 | 已配套 |
|  | 氧气呼吸器 | 6个 | 生产装置 | 已配套 |
|  | 空气呼吸器 | 2个 | 办公楼 | 已配套 |
|  | 防毒面具 | 60套 | 仓库 | 已配套 |
|  | 防护手套 | 60套 | 仓库 | 已配套 |
|  | 堵漏器材（棉纱、捆扎带（堵漏胶带）、专用扳手、铁箍等） | 若干 | 生产区域 | 已配套 |
| 应急药剂 | 液碱 | 若干 | 生产区域 | 已配套 |
|  | 盐酸 | 若干 | 生产区域 | 已配套 |
| 应急监测 | 便携式PH检测仪 | 2 | 办公楼 | 需补充 |
|  | 便携式酸雾检测仪 | 2 | 办公楼 | 需补充 |

### 4.2.2 环境保护管理制度

中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司制订了《催化剂长岭分公司环境保护管理实施细则》、《催化剂长岭分公司清污分流管理实施细则》、《催化剂长岭分公司一般废弃物管理实施细则》、《催化剂长岭分公司环境保护管理考核细则》等环保相关规章制度，全公司形成了较完善的环境保护管理体系。

### 4.2.3环评及批复对原有设施拆除淘汰要求的落实情况

本项目原环评批复中要求原有的50t/aHTS分子筛生产线仅作为试验装置使用，不再正式生产；原湖南省环境保护局湘环评[2009]64号文件批复的100t/aHTS分子筛生产装置取消建设。目前，原有的50t/aHTS分子筛生产线已改造为其他产品的生产线，以后不再进行HTS分子筛的试验及生产；湖南省环境保护局湘环评[2009]64号文件批复的100t/aHTS分子筛生产装置并未实际建设，此环评批复作废，今后不再建设。

## 4.3 环保投资及“三同时”落实情况

本项目的环保投资见表4-7。

表4-7  项目的环保投资情况        单位：万元

| 类别 | 环保设施名称 | 投资额（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 布袋除尘器4套 | 40 | 295 |
|  | 碱洗喷淋塔1套 | 5 |  |
|  | 水吸收喷淋塔2套 | 5 |  |
|  | 催化氧化装置2套 | 200 |  |
|  | 活性炭吸附装置2套 | 20 |  |
|  | 排气筒5个 | 25 |  |
| 废水 | 废水冷却循环利用系统 | 5 | 5873.36 |
|  | 车间工艺废水预处理装置 | 5868.36 |  |
| 固废 | 危险废物暂存间 | 5 | 10 |
|  | 生活垃圾收集 | 5 |  |
| 噪音 | 隔声、减震 | 25 | 25 |
| 绿化 | 植树、草地 | 15 | 15 |
| 合计 | / | 6203.36 | 6203.36 |

# 5. 环评报告书回顾及环评批复要求

## 5.1 环评主要结论及建议

### 5.1.1 原环评总体结论

中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司于2012年3月委托原湖南省环境保护科学研究院编制了《关于中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置建设项目环境影响报告书》。

环评主要结论为：

拟建工程选址位于云溪工业园长炼催化剂基地内，选址符合当地规划要求，生产规模与产品结构合理，采取了多项清洁工艺及一系列较完善的污染防治措施。环境影响预测表明，在实行报告书中提到的环保措施后，工程的实施对区域环境的不利影响较小，拟建工程具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，因此从环保角度看，本工程建设是可行的。

### 5.1.2 原环评建议

（1）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合相应的要求；加强技术人员的培训，杜绝生产过程中“跑、冒、滴、漏”的现象；

（2）建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）的相关规定建设危险废物暂存室，保证危险废物暂存室满足防腐、防渗、防漏的要求。

（3）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时洒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防治水土流失。

（4）按照规划，合理安排厂区布局，进行厂区绿化，改善厂区环境。

### 5.1.3 变更环评总体结论

本项目符合国家产业政策，在认真落实报告中提出的各项环保措施后，本项目气型污染物均可达标排放，对周边大气环境影响不大；废水均能够达标排放；各类固体废物可做到安全处置或综合利用；噪声可做到不扰民。

综上所述，中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司在落实各项环保措施的前提下，本项目的建设可行

### 5.1.4 变更环评建议

（1）项目涉及多种危险废物，应对各类危险废物分类收集、分类运输，厂区内对各类危险废物分类分区储存，分类别进行处理；

（2）生产过程中产生了废渣种类和数量较多，建设方应重视厂内危险废物贮存场所的建设和管理，做到防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷；固体废物运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途洒落，产生二次污染；

（3）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对拟建工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（4）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护行政主管部门验收合格后，主体工程方能投入营运；

（5）加强施工期和运营期的环境管理和监理，按本报告要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常监测工作。

## 5.2 环评批复落实情况

2012年10月19日，原湖南省环境保护厅以湘环评[2012]350号对该项目进行了审批；2019年9月2日，岳阳市生态环境局以岳环评[2019]131号对本项目变更环评进行了审批。环评批复落实情况见表5-2。

表5-1  环评批复落实情况

| 类别 | 批复要求（湘环评[2012]350号） | 变更批复要求（岳环评[2019]131号） | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批复 依据 | 一、中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司拟投资13040.55万元，在公司云溪工业园新基地内实施200t/aHTS分子筛生产装置建设项目，新建2条100t/aHTS钛硅分子筛生产线。拟建工程以四丙基氢氧化铵、正硅酸四乙酯、钛酸四丁酯等为主要原材料，经合成晶化、过滤洗涤、一次改性、二次改性、干燥、焙烧、磨粉等工序，年产HTS钛硅分子筛200t/a，副产乙醇丁醇溶液1916t/a。工程主要建设内容包括主厂房、管架、导热油炉等，公用工程依托公司云溪工业园新基地及工业园相关公用设施。工程建成后公司现有的50t/aHTS分子筛生产线仅作为试验装置使用，不再正式生产；我厅湘环评[2009]64号文件批复的100t/aHTS分子筛生产装置取消建设。项目建设符合国家产业政策，选址符合拟建地用地规划要求，根据湖南省环科院编制的环评报告书的分析结论和岳阳市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报告书提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我厅同意项目在拟选地址建设。 | 中国石化催化剂有限公司长岭分公司投资13040.55万元，在云溪工业园新基地内实施200t/aHTS分子筛生产装置建设项目，新建2条100t/aHTS钛硅分子筛生产线。项目于2012年取得了湖南省环保厅的批复。但在企业在建设过程中发现了如下问题：①原环评中废气处理与排放方式由于项目建筑物的布局导致其难以实现；②原环评提出的光催化氧化处理工艺不能有效的处理项目生产的废水；③根据试生产阶段的毒性浸出实验，废水处理过程中产生的压滤渣为一般工业固体废物，与原环评不符。根据以上问题，中国石化催化剂有限公司长岭分公司对中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛建设项目进行如下变更： ①废气的处理与排放方式的变更。一次改性酸性废气处理措施变更为通过酸碱喷淋处理后经一号车间30m排气筒排放；一、二次改性废气处理措施变更为经“催化氧化+活性炭”处理后通过一号车间35m排气筒排放；一、二次焙烧废气处理方式变更为采用“催化氧化+活性炭”处理后通过二号车间35m排气筒排放；磨粉、包装工序产生的含尘废气处理措施变更为磨粉1和磨粉2废气分别经布袋除尘器处理后通过二号主厂房30m高排气筒合排；1#和2#焙烧窑加料皮带输送废气分别经布袋除尘处理后通过二号主厂房30m排气筒合排。 ②晶化过滤废水、一次改性膜分离废水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度生产工艺废水的车间预处理工艺变更为电渗析预处理工艺。 ③废水处理过程中的压滤渣经毒性浸出实验表明其为一般工业固体废物，因此变更为按照一般工业固体废物进行贮存、运输、处置。 ④废水排放去向变更为经车间预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站，经深度处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江。 ⑤因废水最终排放去向以及标准的更新导致了排放标准的变更。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准；废气中的NOX、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中的特别排放限值；HCL、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4中的排放限值；废水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中的直接排放标准；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。 变更后，项目总投资18353.91万元，其中环保投资6203.36万元，占项目总投资的33.79%。 本项目建设符合国家产业政策。根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/aHTS分子筛生产装置变更项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和岳阳市环境保护局云溪区分局预审意见，从环境保护角度考虑，公司在落实各项整治措施后，该项目可行。 | 1、中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司实际投资18353.91万元，在公司云溪工业园新基地内建设了200t/aHTS分子筛生产装置，新建2条100t/aHTS钛硅分子筛生产线。工程以四丙基氢氧化铵、正硅酸四乙酯、钛酸四丁酯等为主要原材料，经合成晶化、过滤洗涤、一次改性、二次改性、干燥、焙烧、磨粉等工序，年产HTS钛硅分子筛200t/a，副产乙醇丁醇溶液1916t/a。工程主要建设内容包括主厂房、管架、导热油炉等，公用工程依托公司云溪工业园新基地及工业园相关公用设施； 2、变更内容与变更环评一致； 3、原有的50t/aHTS分子筛生产线已改造为其他产品的生产线，以后不再进行HTS分子筛的试验及生产；湖南省环境保护局湘环评[2009]64号文件批复的100t/aHTS分子筛生产装置并未实际建设，此环评批复作废，今后不再建设。 | / |
| 提出 要求 | 二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作： | 项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作： | / | / |
| 工艺 要求 | 1、严格执行清洁生产，采用报告书所列的生产工艺路线，一次改性工序不再使用氨水，减少氨氮废水生产量。加强生产管理，减少物料跑冒滴漏并做好相关节水回用、母液套用等措施，确保达标排放和总量控制指标落实。 | / | 1、生产工艺与环评一致，一次改性工序未使用氨水； 2、企业在实际生产过程中加强管理，采取了一系列措施减少跑冒滴漏，在满足生产要求的情况下废水尽可能的回用。 | / |
| 废气 要求 | 做好工程大气污染防治。所有原辅材料均在仓库内堆存、将产品中间罐原有鼓风搅拌改为密封式机械搅拌方式，对赶醇、改性工序工艺废气均设集气罩收集处理，减少无组织废气的排放量。 对一次改性工序产生的酸性废气采用集中收集、喷淋吸收处理方式；对干燥、焙烧废气配套光催化氧化设备进行脱氮、除烃、除尘处理；对磨粉、包装工序产生含尘废气配套布袋除尘净化系统，所有有组织排放工艺废气统一由35米排气筒高空排放；外排工艺废气必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 | 加强大气污染防治措施。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物、HCL以及非甲烷总烃应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7中企业边界大气污染物浓度限值；一、二次焙烧废气经处理后通过二号厂房35m高排气筒（P1）排放；一、二次改性废气经处理后通过一号厂房35m高排气筒（P2）排放；一次改性酸性废气经处理后通过一号厂房30m排气筒（P3）排放；磨粉和包装粉尘经处理后通过二号厂房30m排气筒（P4）排放；加料输送粉尘经处理后通过二号厂房30m排气筒（P5）排放；项目有组织排放废气中的NOX、颗粒物应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5特别排放限值要求，HCL、非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4中的排放限值要求。 | 1、原辅料均在仓库堆存、产品中间罐原有鼓风搅拌已改为密封式机械搅拌方式，对赶醇、改性工序工艺废气均设集气罩收集处理，减少了无组织废气的排放量； 2、①一次改性工序产生的酸性气体经集中收集、碱液喷淋吸收处理后通过1#主厂房30m高排气筒排放；②一、二次焙烧废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过2#主厂房35m高排气筒排放；③磨粉包装废气分别经布袋除尘器处理后通过2#主厂房30m高排气筒排放；④1#和2#焙烧窑加料皮带输送机包装废气经分别经布袋除尘处理后通过2#主厂房30m高排气筒排放；⑤一、二次改性废气经“催化氧化+活性炭吸附”处理后通过1#主厂房35m高排气筒排放； 3、验收监测及补充监测期间，以上废气均达标排放。 | 实际建设情况与变更环评一致 |
| 废水 要求 | 3、按“清污分流、雨污分流、污污分流”的原则进行工程排水管网及污水处理设施的建设，做好废水分质处理，加强节水回用措施，规范化设置排污口。按报告书要求，晶化废水作为母液回用于二次改性中间罐，晶化双效浓缩冷凝水、二次改性双效冷凝水回用于设备冷却、冲洗、喷淋补水，一次改性一次洗涤液回用于一次改性工序；其余晶化过滤废水、一次改性膜分离废水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度生产工艺废水进车间预处理系统进行光氧化催化预处理、设备冷却冲洗水、光氧催化喷淋废水、一次改性废气喷淋废水经中和预处理、生活污水经化粪池预处理后由催化剂长岭分公司云溪工业园新基地总排口排入园区污水管网，外排废水应满足云溪污水处理厂进水水质要求（COD≤1000mg/l，SS≤400mg/l，氨氮≤30mg/l），进入云溪工业园污水处理厂进行深度处理。 | 加强水污染防治措施。严格按照“雨污分流、污污分流” 的原则规范建设厂区雨水及污水管网。设备冷却水排入园区雨水管网；晶化过滤废水、一次改性一次洗涤水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水、光催化喷淋废水、一次改性废气喷淋废水等废水经预处理后排入中石化催化剂长岭分公司污水处理站，COD、氨氮满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2中的特别排放限值中的直接排放限值要求，其他污染物须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1中的直接排放限值要求后，借道巴陵公司排水管网排入长江。 | 1、 已按“清污分流、雨污分流、污污分流”的原则进行了排水管网及污水处理设施的建设，做好了废水分质处理，加强了节水回用措施； 2、①晶化废水作为母液回用于二次改性中间罐，晶化双效浓缩冷凝水、二次改性双效冷凝水回用于设备冷却、冲洗； ②晶化过滤废水、一次改性一次洗涤水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度废水采用电渗析预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江； ③设备清洗水、光催化喷淋废水、一次改性酸性废气喷淋废水排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江； ④生活污水采用化粪池预处理后排入云溪区污水处理厂处理； 3、验收监测期间，中石化催化剂长岭分公司污水处理站外排废水各监测因子均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）相关标准限值要求。 | 高浓度废水预处理措施、废水排放去向及执行标准发生变动，与变更环评一致 |
| 固废 要求 | 4、落实固体废物的分类收集、综合利用和安全处置措施。废包装袋、废储罐等回收综合利用；光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂由厂家回收，生活垃圾统一送垃圾场填埋处理。 | 加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、运转、处置管理台账。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废润滑油、废弃膜、废活性炭以及废乙醇丁醇应送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般固体废物，废包装材料、废储罐由厂家回收，压滤渣运往中国石化催化剂有限公司长岭分公司老基地回用；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。 | 1、本项目废水预处理压滤渣产生量约为150t/a，根据变更环评中所做的毒性浸出实验，该压滤渣属于一般工业固体废物，按照一般工业固体废物的贮存、运输要求运往长炼公司回用；项目产生的废包装袋、废储罐约20t/a，送回收单位综合利用；生活垃圾产生量约10t/a，统一收集后交由环卫部门处理； 2、项目膜分离器以及电渗析膜使用过程中均会产生废弃的膜，产生量约为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废润滑油产生量约为0.5t/a，其为危险废物，委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置；废活性炭产生量约为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废气光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂一般3-5年更换一次，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废乙醇丁醇产生量约为1916t/a，其为危险废物，委托湖南邦德石油化工有限公司处置。 | 与变更环评一致 |
| 噪声 要求 | 5、优化设备布局及选型，对风机、泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪减振工程措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 | 加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对各类产生噪声的设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 | 已优化设备布局及选型，对风机、泵等高噪声设备采取了隔声降噪减振措施。监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 执行标准发生变动 |
| 风险 管理 | 6、设立专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境风险防范措施。按《危险化学品安全管理条例》的规定，加强对盐酸、乙醇、丁醇等化学品运输、储存、使用过程的安全管理，制定事故风险应急预案并落实到工作岗位，切实防止环境风险排放。 | / | 1、中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司制订了《催化剂长岭分公司环境保护管理实施细则》、《催化剂长岭分公司清污分流管理实施细则》、《催化剂长岭分公司一般废弃物管理实施细则》、《催化剂长岭分公司环境保护管理考核细则》等环保相关规章制度，全公司形成了较完善的环境保护管理体系； 2、编制了中国石化催化剂有限公司长岭分公司（湖南建长石化有限公司）云溪基地突发环境事件应急预案》，并已在岳阳市环境应急与事故调查中心备案登记（见附件6），备案编号为430600-2019-012-19。 | / |
| 以新 带老 | 7、本项目建成后，现有的50t/aHTS生产线必须立即停止生产，仅作为试验装置保留。建设单位开展试验前必须向当地环保部门申报，经批准后方可进行试验操作。 | / | 原有的50t/aHTS分子筛生产线已改造为其他产品的生产线，以后不再进行HTS分子筛的试验及生产。 | / |
| 排放 总量 | 8、本生产装置废水排放口氨氮总量不超过1.368吨/年，在催化剂长岭分公司云溪工业园新基地总量指标中分配。 | 本项目总量控制指标为：COD≤0.8t/a，NH3-N≤0.1t/a，NOX≤7.0t/a，VOCS≤0.8t/a。 | 根据催化剂云溪工业园一期综合废水处理厂出口监测结果计算的COD排放总量为0.54t/a、氨氮排放总量为0.052t/a，根据废气监测结果计算的NOX排放总量为2.14t/a、VOCS（非甲烷总烃）排放总量为0.49t/a，均符合批复排放总量要求。 | / |

# 6. 验收监测结果评价标准

根据变更环评及批复要求，本次验收监测结果的评价标准如下。

## 6.1 有组织废气评价标准

有组织废气评价标准见表6-1。

表6-1 有组织废气评价标准

| 类别 | 排气筒 高度 | 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率 （kg/h） |  |
| 一次改性酸性废气G1 | 30 | 氯化氢 | 30 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表4标准限值，非甲烷总烃浓度标准限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准 |
| 一、二次改性废气G2 | 35 | 氯化氢 | 30 | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 去除效率≥95% |  |
|  |  | 氮氧化物 | 100 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表5特别排放限值 |
|  |  | 氨 | / | 27 | 参考《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993)标准 |
| 一、二次焙烧废气G3 | 35 | 氨 | / | 27 |  |
|  |  | 氯化氢 | 30 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表4标准限值，非甲烷总烃浓度标准限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 去除效率≥95% |  |
|  |  | 氮氧化物 | 100 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表5特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | 20 | / |  |
| 磨粉、包装废气G4 | 30 | 颗粒物 | 20 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表5特别排放限值 |
| 1#和2#焙烧窑加料皮带输送机废气G5 | 30 | 颗粒物 | 20 | / |  |

## 6.2 无组织废气评价标准

厂界无组织废气评价标准见表6-2。

表6-2  无组织废气评价标准

| 污染物名称 | 小时限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表7标准限值 |
| 氯化氢 | 0.20 |  |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 氨 | 4.0 | 参考《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1三级标准 |

## 6.3 废水执行标准

本项目晶化洗涤废水、一次改性一次洗涤水、二次改性过滤母液、二次改性膜分离废水等高浓度废水采用电渗析预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江；设备清洗水、一次改性酸性废气碱液喷淋废水排入催化剂长岭分公司污水处理站深度处理达标后借道巴陵公司排水管网直接排入长江；生活污水采用化粪池预处理后排入云溪区污水处理厂处理。催化剂长岭分公司污水处理站外排废水执行标准见表6-3。

表6-3 催化剂长岭分公司污水处理站执行标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 污染物 | 标准限值（日均值） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.0-9.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表1直接排放 标准限值 |
| 悬浮物 | 70 |  |
| 五日生化需氧量 | 20 |  |
| 石油类 | 5.0 |  |
| 总氮 | 40 |  |
| 总磷 | 1.0 |  |
| 化学需氧量 | 50 | 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB 31571-2015）表2直接排放 标准限值 |
| 氨氮 | 5.0 |  |
| 氯化物 | / | / |

## 6.4 厂界噪声执行标准

厂界噪声执行标准见表6-4。

表6-4  厂界噪声执行标准       单位：Leq[dB（A）]

| 方位 | 监测时段 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 东、南、西、北面 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类 |
|  | 夜间 | 55 |  |

## 6.5 总量控制指标

变更环评批复下达的本项目污染物的排放总量见表6-5。

表6-5   本项目污染物排放总量        单位：t/a

| 项目 | COD | NH3-N | NOx | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更环评批复下达的排放总量 | 0.8 | 0.1 | 7.0 | 0.8 |

# 7. 验收监测内容

## 7.1 验收监测期间的工况要求

在验收监测期间，记录实际生产负荷。

## 7.2 有组织废气监测内容

有组织废气监测内容表7-1。

表7-1 有组织废气监测内容

| 序号 | 污染源名称 | 监测编号 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、二次改性废气 | 进口◎1 | 氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、废气参数 | 4次/天、 连续2天 |
|  |  | 出口◎2 | 氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、废气参数 |  |
| 2 | 一、二次焙烧废气 | 进口◎3 | 颗粒物、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、废气参数 | 4次/天、 连续2天 |
|  |  | 出口◎4 | 颗粒物、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、废气参数 |  |
| 3 | 磨粉、包装废气 | 出口◎5 | 颗粒物、废气参数 | 4次/天、 连续2天 |
| 4 | 1#焙烧窑加料输送带废气 | 进口◎6 | 颗粒物、废气参数 | 4次/天、 连续2天 |
|  | 2#焙烧窑加料输送带废气 | 进口◎7 |  |  |
|  | 1#、2#焙烧窑加料输送带废气合排废气 | 出口◎8 | 颗粒物、废气参数 |  |
| 5 | 一次改性酸性废气 | 进口◎9 | 氯化氢、废气参数 | 4次/天、 连续2天 |
|  |  | 出口◎10 | 氯化氢、废气参数 |  |

## 7.3 无组织废气监测内容

无组织废气监测内容及频次见表7-2。

表7-2 无组织废气监测内容及频次

| 监测点位 | 对应编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北 各设1个点 | 〇1、〇2、〇3、〇4 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、氨、气象参数 | 3次/天、连续监测2天 |
| 监测时，同时测定风向、风速、气温、气压 |

## 7.4 废水监测内容

废水监测内容及频次见表7-3。

表7-3  废水监测内容及频次

| 废水类别 | 测点位置 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目工艺废水处理站 | 进口★1 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、氯化物 | 4次/天、 连续2天 |
|  | 出口★2 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、氯化物、流量 | 4次/天、 连续2天 |
| 本项目 生活污水 | 排口★3 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油、总磷、阴离子表面活性剂 | 3次/天、 连续2天 |
| 催化剂长岭分公司污水处理站 | 进口★4 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯化物 | 4次/天、 连续2天 |
|  | 出口★5 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯化物、流量 | 4次/天、 连续2天 |
| 备注：监测期间，生活污水水量太小，无法取样，此次未监测 |

## 7.5 厂界噪声监测内容

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4  噪声监测工作内容

| 监测点位 | 测点编号 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东外1米1个点 | ▲1 | 等效声级 | 昼夜各1次，2天 |
| 厂界南外1米1个点 | ▲2 | 等效声级 | 昼夜各1次，2天 |
| 厂界西外1米1个点 | ▲3 | 等效声级 | 昼夜各1次，2天 |
| 厂界北外1米1个点 | ▲4 | 等效声级 | 昼夜各1次，2天 |

# 8. 质量保证和质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） | XS205DU电子天平 | 1.0mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法（HJ/T 693-2014） | ZCJC-XC-04全自动 烟尘（气）测试仪 | 3 mg/m3 |
|  | 非甲烷 总烃 | 气相色谱法（HJ/T 38-2017） | ZCJC-FX-45 GC-2014C 气相色谱 | 0.07mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱法（HJ549-2016） | ZCJC-FX-02 CIC-200 离子色谱仪 | 0.4mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | ZCJC-FX-01 ML204电子天平 | 0.001mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱法 (HJ549-2016) | ZCJC-FX-02 CIC-200 离子色谱仪 | 0.04mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | ZCJC-FX-27-1 722E型 可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
|  | 非甲烷 总烃 | 气相色谱法（HJ 604-2017） | ZCJC-FX-45 GC-2014C 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法（GB/T 6920-1986） | ZCJC-XC-12-10 ST20 pH计 | 2.00-12.00 （测量范围） |
|  | 悬浮物 | 重量法（GB 11901-1989） | ZCJC-FX-01-1 ML204-02电子天平 | / |
|  | 化学 需氧量 | 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | ZCJC-FX-15-2 HCA-102 标准COD消解器 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法（HJ 505-2009） | ZCJC-FX-22 LRH-150 生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | ZCJC-FX-27-1 722E型可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 总氮 | 紫外分光光度法（HJ 636-2012） | ZCJC-FX-04 UV-1780 紫外可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-1989） | ZCJC-FX-27-1 722E型可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法（HJ 637-2012） | ZCJC-FX-09 JLBG-127 红外分光测油仪 | 0.02mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法（HJ 637-2012） | ZCJC-FX-09 JLBG-127 红外分光测油仪 | 0.02mg/L |
|  | 氯化物 | 离子色谱法（HJ 84-2016） | ZCJC-FX-02 CJC型离子色谱仪 | 0.0035 mg/L |
| 厂界噪声 | 等效声级 | 工业企业厂界环境噪声排放 标准（GB 12348-2008） | ZCJC-XC-07-1杭州爱华AWA5680多功能声级计 | 28-130dB（A） （测量范围） |

## 8.2 监测仪器

本次验收现场监测所用监测仪器见表8-2。

表8-2 现场监测所用仪器

| 类别 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 是否在检定期内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 崂应3012H型烟尘（气）测试仪 | ZCJC-XC-04-5 | 是 |
| 无组织废气 | MH1200-15全自动大气/颗粒物采样器 | ZCJC-XC-08-1 ZCJC-XC-08-2 ZCJC-XC-08-3 ZCJC-XC-08-4 | 是 |
| 噪声 | 杭州爱华AWA5688多功能声级计 | ZCJC-XC-07-1 | 是 |

## 8.3 质量控制和质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

在监测期间，样品采集、运输、保存均按照原环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。

（1）水污染物质量控制和质量保证

监测分析方法优先采用国家标准分析方法，严格按标准方法要求分析；选择的方法检出限满足本项目要求；采集10-15%的平行样；实验室带标分析，并进行空白、平行样、加标回收测定。

（2）气态污染物质量控制和质量保证

气态及颗粒物样品现场采样和测试前，对仪器进行流量检漏、有证标准物质校准；选择合适的方法或按标准和规范避免或减少被测排放物中共存污染物对被测污染物的干扰；并注意被测污染物的浓度在仪器量程的有效范围内；实验室带空白、平行双样测定。

（3）噪声监测质量控制和质量保证

声级计在监测前后用标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB（A）；

测量时传声器加防风罩，并在无雨雪、无雷电天气、风速为小于5m/s时进行；监测期间在被测声源正常工作时间进行，并避开其它声源或突发声源对监测结果的叠加影响。

（4）监测数据和报告实行三级审核制度。

# 9. 验收监测结果

## 9.1 生产负荷

监测期间的生产负荷见表9-1。

表9-1 验收监测期间的生产负荷

| 日期 | 产品名称 | 设计能力 | 实际生产量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年12月13日 | HTS分子筛 | 200t/a（0.67t/d） | 0.52t/d | 77.6% |
| 2018年12月14日 |  |  | 0.53t/d | 79.1% |
| 2018年12月15日 |  |  | 0.52t/d | 77.6% |
| 2018年12月16日 |  |  | 0.56t/d | 83.4% |
| 2019年1月21日 |  |  | 0.53t/d | 79.1% |
| 2019年1月22日 |  |  | 0.52t/d | 77.6% |
| 2019年1月23日 |  |  | 0.52t/d | 77.6% |
| 备注：每年按300天计算 |

## 9.2 废水监测结果

### 9.2.1 工艺废水预处理站监测结果

本项目工艺废水预处理站进口水质监测结果见表9-2，出口水质结果见表9-3。

表9-2  工艺废水预处理站进口★1水质监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均值/范围值 |
| pH值 （无量纲） | 2018.12.14 | 9.94 | 9.10 | 9.08 | 8.94 | 8.94-9.94 |
|  | 2018.12.15 | 9.10 | 9.08 | 8.99 | 9.16 | 8.99-9.16 |
| 悬浮物（mg/L） | 2018.12.14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 |
|  | 2018.12.15 | 29 | 34 | 33 | 35 | 33 |
| 化学 需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 3.09×104 | 3.14×104 | 3.12×104 | 3.15×104 | 3.12×104 |
|  | 2018.12.15 | 3.10×104 | 2.99×104 | 3.04×104 | 3.07×104 | 3.05×104 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 1.2×103 | 1.3×103 | 1.3×103 | 1.4×103 | 1.3×103 |
|  | 2018.12.15 | 2.0×103 | 1.8×103 | 1.6×103 | 1.8×103 | 1.8×103 |
| 氨氮（mg/L） | 2018.12.14 | 1.60×103 | 1.56×103 | 1.54×103 | 1.59×103 | 1.57×103 |
|  | 2018.12.15 | 7.93×102 | 7.53×102 | 8.61×102 | 7.80×102 | 7.97×102 |
| 石油类（mg/L） | 2018.12.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  | 2018.12.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 氯化物（mg/L） | 2018.12.14 | 3.73×103 | 3.90×103 | 3.92×103 | 3.81×103 | 3.84×103 |
|  | 2018.12.15 | 3.22×103 | 3.50×103 | 3.40×103 | 3.48×103 | 3.40×103 |

表9-3  工艺废水预处理站出口★2水质监测结果

| 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均值/ 范围值 |
| pH值 （无量纲） | 2018.12.14 | 8.86 | 8.86 | 8.74 | 8.82 | 8.74-8.86 |
|  | 2018.12.15 | 8.76 | 8.56 | 8.56 | 8.58 | 8.56-8.76 |
| 悬浮物（mg/L） | 2018.12.14 | 9 | 12 | 20 | 12 | 13 |
|  | 2018.12.15 | 13 | 13 | 20 | 21 | 17 |
| 化学 需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 3.02×103 | 3.05×103 | 3.00×103 | 2.98×103 | 3.01×103 |
|  | 2018.12.15 | 3.16×103 | 3.30×103 | 3.22×103 | 3.27×103 | 3.24×103 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 379 | 376 | 436 | 314 | 376 |
|  | 2018.12.15 | 270 | 304 | 296 | 280 | 288 |
| 氨氮（mg/L） | 2018.12.14 | 27.2 | 31.3 | 31.4 | 32.8 | 30.7 |
|  | 2018.12.15 | 32.8 | 29.7 | 33.3 | 31.3 | 31.8 |
| 石油类（mg/L） | 2018.12.14 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | 2018.12.15 | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） |
| 氯化物（mg/L） | 2018.12.14 | 2.08×103 | 2.09×103 | 2.07×103 | 2.19×103 | 2.11×103 |
|  | 2018.12.15 | 2.94×103 | 2.98×103 | 3.08×103 | 3.06×103 | 3.02×103 |

考虑到进、出口氯化物浓度均比较高，用重铬酸盐法（HJ 828-2017）分析化学需氧量可能受到干扰，我公司随后对工艺废水预处理站进、出口进行了补充监测，补充监测结果见表9-4。

表9-4 工艺废水预处理站（补测）结果

| 测点 位置 | 监测 项目 | 监测 时间 | 监测结果 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 日均值 |  |
| 进口 | 化学 需氧量（mg/L） | 2019.1.22 | 3.89×104 | 3.86×104 | 3.74×104 | 3.81×104 | 3.82×104 | / |
|  |  | 2019.1.23 | 3.78×104 | 3.86×104 | 3.91×104 | 3.88×104 | 3.86×104 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 2019.1.22 | 9.32 | 9.79 | 9.95 | 8.53 | 9.40 | / |
|  |  | 2019.1.23 | 9.32 | 9.16 | 8.84 | 8.26 | 8.90 | / |
|  | 氯化物（mg/L） | 2019.1.22 | 312 | 326 | 310 | 345 | 323 | / |
|  |  | 2019.1.23 | 312 | 310 | 300 | 315 | 309 | / |
| 出口 | 化学 需氧量（mg/L） | 2019.1.22 | 1.06×103 | 1.04×103 | 1.05×103 | 1.06×103 | 1.05×103 | 97.2% |
|  |  | 2019.1.23 | 1.04×103 | 1.06×103 | 1.03×103 | 1.07×103 | 1.05×103 | 97.3% |
|  | 氨氮（mg/L） | 2019.1.22 | 10.2 | 10.3 | 9.84 | 10.4 | 10.2 | / |
|  |  | 2019.1.23 | 10.1 | 10.4 | 9.66 | 10.5 | 10.2 | / |
|  | 氯化物（mg/L） | 2019.1.22 | 97 | 95 | 93 | 93 | 94 | / |
|  |  | 2019.1.23 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | / |

由表9-4可见，工艺废水预处理后，化学需氧量的日均浓度最大值为1.05×103mg/L，氨氮的日均浓度最大值为10.2mg/L。化学需氧量处理效率为97.2%、97.3%。

### 9.2.2 催化剂长岭分公司污水处理站监测结果

催化剂长岭分公司污水处理站的监测结果见表9-5、表9-6。

表9-5  催化剂长岭分公司污水处理站进口★4监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均值/范围值 |
| pH值 （无量纲） | 2018.12.14 | 8.86 | 8.84 | 8.50 | 8.56 | 8.50-8.86 |
|  | 2018.12.15 | 8.44 | 8.43 | 8.40 | 8.40 | 8.40-8.44 |
| 悬浮物（mg/L） | 2018.12.14 | 111 | 110 | 114 | 96 | 108 |
|  | 2018.12.15 | 119 | 88 | 108 | 101 | 104 |
| 化学 需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 462 | 454 | 448 | 445 | 452 |
|  | 2018.12.15 | 131 | 120 | 134 | 125 | 128 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2018.12.14 | 35.4 | 57.4 | 43.4 | 56.0 | 48.0 |
|  | 2018.12.15 | 25.4 | 19.8 | 23.2 | 22.0 | 22.6 |
| 氨氮（mg/L） | 2018.12.14 | 44.6 | 45.2 | 42.0 | 39.4 | 42.8 |
|  | 2018.12.15 | 11.7 | 12.5 | 12.7 | 11.1 | 12.0 |
| 总氮（mg/L） | 2018.12.14 | 49.4 | 45.2 | 47.8 | 48.7 | 47.8 |
|  | 2018.12.15 | 13.0 | 12.8 | 14.5 | 12.3 | 13.2 |
| 总磷（mg/L） | 2018.12.14 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） |
|  | 2018.12.15 | 0.141 | 0.137 | 0.134 | 0.120 | 0.131 |
| 石油类（mg/L） | 2018.12.14 | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） |
|  | 2018.12.15 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物（mg/L） | 2018.12.14 | 127 | 144 | 151 | 134 | 139 |
|  | 2018.12.15 | 344 | 347 | 345 | 356 | 348 |

表9-6 催化剂长岭分公司污水处理站出口★5监测结果

| 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果（mg/L，pH除外） | 标准 限值 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 平均值/ 范围值 |  |  |
| pH值（无量纲） | 2018.12.14 | 8.16 | 8.15 | 8.08 | 8.26 | 8.08-8.26 | 6.0-9.0 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 8.11 | 8.12 | 8.10 | 8.14 | 8.10-8.14 |  | 是 |
| 悬浮物 | 2018.12.14 | 32 | 26 | 44 | 38 | 35 | 70 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 10 | 13 | 41 | 36 | 25 |  | 是 |
| 化学 需氧量 | 2018.12.14 | 46 | 47 | 49 | 47 | 47 | 50 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |  | 是 |
| 五日生化需氧量 | 2018.12.14 | 7.2 | 5.4 | 5.6 | 8.4 | 6.7 | 20 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 6.4 | 4.5 |  | 是 |
| 氨氮 | 2018.12.14 | 4.95 | 4.88 | 4.99 | 4.91 | 4.93 | 5.0 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 2.56 | 2.53 | 2.29 | 2.88 | 2.56 |  | 是 |
| 总氮 | 2018.12.14 | 5.76 | 5.75 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 40 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 5.73 | 5.72 | 5.74 | 5.73 | 5.73 |  | 是 |
| 总磷 | 2018.12.14 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 1.0 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 0.01（L） | 0.018 | 0.01（L） | 0.012 | 0.012 |  | 是 |
| 石油类 | 2018.12.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.0 | 是 |
|  | 2018.12.15 | 0.02(L） | 0.02(L） | 0.02(L） | 0.02(L） | 0.02(L） |  | 是 |
| 氯化物 | 2018.12.14 | 524 | 504 | 512 | 521 | 515 | / | / |
|  | 2018.12.15 | 367 | 292 | 298 | 286 | 311 |  | / |

表9-6可见，验收监测期间，催化剂长岭分公司污水处理站外排废水的pH范围值为8.08-8.26，悬浮物的日均浓度最大值为35mg/L，五日生化需氧量的日均浓度最大值为6.7mg/L，总氮的日均浓度最大值为5.76mg/L，总磷的日均浓度最大值为0.012mg/L，石油类的日均浓度最大值为0.08mg/L，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1直接排放标准限值要求；化学需氧量的日均浓度最大值为47mg/L，氨氮的日均浓度最大值为4.93mg/L，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2直接排放标准限值要求。氯化物的日均浓度最大值为515mg/L，无标准限值要求，不评价。

## 9.3 有组织废气监测结果

### 9.3.1  一、二次改性废气

一、二次改性废气的监测结果见表9-8、表9-9。

表9-8  一、二次改性废气（进口）的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 3814 | 3846 | 4154 | 4131 | 3986 |
|  | 2018.12.16 | 4189 | 4131 | 4164 | 4148 | 4158 |
| 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 1.53 | 2.64 | 3.32 | 2.05 | 2.38 |
|  |  | 2018.12.16 | 3.50 | 3.09 | 4.81 | 3.32 | 3.68 |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 7 | 12 | 16 | 12 | 11.75 |
|  |  | 2018.12.16 | 3（L） | 7 | 10 | 9 | 7.25 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.53 | 0.46 |
|  |  | 2018.12.16 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 12.7 | 16.6 | 11.8 | 11.38 | 13.12 |
|  |  | 2018.12.16 | 15.4 | 18.6 | 11.1 | 10.4 | 13.88 |

表9-9  一、二次改性废气（出口）的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 3021 | 3826 | 3824 | 3881 | 均值3638 | / | / |
|  | 2018.12.16 | 3847 | 3861 | 3813 | 3793 | 均值3828 | / | / |
| 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 1.42 | 0.67 | 0.69 | 0.61 | 1.42 | 30 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 1.40 | 1.47 | 1.84 | 1.83 | 1.84 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0026 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0070 | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 100 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.0272 | 0.0459 | 0.0382 | 0.0272 | 0.0459 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.0346 | 0.0386 | 0.0343 | 0.0455 | 0.0455 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 120 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | / | / |
| 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 7.66 | 5.22 | 10.68 | 10.2 | 10.68 | / |  |
|  |  | 2018.12.16 | 1.98 | 7.31 | 9.64 | 8.80 | 9.64 | / |  |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 27 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 0.008 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  | 是 |

表9-9可见，验收监测期间，一、二次改性废气处理后，外排废气的氯化氢浓度最大值为1.84mg/m3，非甲烷总烃浓度最大值为0.3912mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求；氮氧化物浓度最大值为12mg/m3，氨排放速率最大值为0.04kg/h。

考虑到第一次监测时进口的非甲烷总烃及氮氧化物浓度均较低，处理效果不明显，为此对其进行了补测，结果见表9-10及表9-11。

表9-10  一、二次改性废气（进口）补测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2019.1.21 | 1634 | 2106 | 1631 | 1631 | 均值1750 |
|  | 2019.1.22 | 1629 | 1629 | 1881 | 1785 | 均值1731 |
| 氮氧 化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 39 | 44 | 45 | 42 | 42 |
|  |  | 2019.1.22 | 41 | 43 | 44 | 42 | 42 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 1020 | 1230 | 1500 | 2030 | 1445 |
|  |  | 2019.1.22 | 1270 | 800 | 2040 | 581 | 1173 |

表9-11 一、二次改性废气（出口）补测结果

| 监测项目 | 监测 时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2019.1.21 | 1799 | 1307 | 1336 | 1302 | 均值1436 | / | / | / |
|  | 2019.1.22 | 1250 | 1427 | 1698 | 1671 | 均值1512 | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 15 | 21 | 16 | 13 | 21 | 100 | 是 | 68.6% |
|  |  | 2019.1.22 | 18 | 19 | 24 | 16 | 24 |  | 是 | 60.4% |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2019.1.21 | 0.0270 | 0.0274 | 0.0214 | 0.0169 | 0.0274 | / | / | / |
|  |  | 2019.1.22 | 0.0225 | 0.0271 | 0.0408 | 0.0267 | 0.0408 | / | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 2.22 | 3.42 | 2.20 | 1.88 | 3.42 | 120 | 是 | 99.9% |
|  |  | 2019.1.22 | 5.14 | 1.91 | 3.68 | 3.63 | 5.14 |  | 是 | 99.7% |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2019.1.21 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0045 | / | / | / |
|  |  | 2019.1.22 | 0.0064 | 0.0027 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0064 | / | / | / |

由表9-10和表9-11可见，补测期间，一、二次改性废气处理后，外排废气的氮氧化物浓度最大值为24mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求；非甲烷总烃浓度最大值为5.14mg/m3，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求；其中非甲烷总烃处理效率第一天为99.9%、第二天为99.7%。

### 9.3.2  一、二次焙烧废气

一、二次焙烧废气监测结果见表9-12、表9-13。

表9-12  一、二次焙烧废气（进口）的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 14188 | 14527 | 14806 | 15134 | 14664 |
|  | 2018.12.16 | 15275 | 15333 | 15458 | 13959 | 15006 |
| 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 0.68 | 0.82 | 2.31 | 0.73 | 1.14 |
|  |  | 2018.12.16 | 1.17 | 1.14 | 1.57 | 1.73 | 1.40 |
| NOx | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 |
|  |  | 2018.12.16 | 9 | 15 | 12 | 9 | 11 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 38.5 | 36.7 | 36.5 | 37.3 | 37.2 |
|  |  | 2018.12.16 | 34.5 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.0 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 30.0 | 31.2 | 28.7 | 32.0 | 30.5 |
|  |  | 2018.12.16 | 32.6 | 31.7 | 32.6 | 33.2 | 32.5 |
| 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 19.7 | 12.3 | 18.6 | 15.0 | 16.4 |
|  |  | 2018.12.16 | 10.9 | 16.0 | 11.00 | 10.31 | 12.1 |

表9-13  一、二次焙烧废气（出口）的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 9520 | 9687 | 9853 | 10024 | 均值9771 | / | / |
|  | 2018.12.16 | 10113 | 10260 | 10298 | 10528 | 均值10299 | / | / |
| 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 1.97 | 1.15 | 0.78 | 0.52 | 1.97 | 30 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 0.86 | 0.99 | 2.25 | 1.96 | 2.25 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.019 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.019 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.009 | 0.010 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | / | / |
| NOx | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 11 | 9 | 6 | 4 | 11 | 100 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.105 | 0.087 | 0.059 | 0.040 | 0.105 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.061 | 0.092 | 0.062 | 0.126 | 0.126 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 31.2 | 25.6 | 27.3 | 26.7 | 31.2 | 120 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 28.6 | 28.4 | 24.0 | 24.2 | 28.6 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.297 | 0.248 | 0.269 | 0.268 | 0.297 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.289 | 0.291 | 0.247 | 0.255 | 0.291 | / | / |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 4.23 | 3.50 | 5.44 | 4.65 | 4.46 | 20 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 4.73 | 5.73 | 5.73 | 4.46 | 5.16 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.040 | 0.034 | 0.054 | 0.047 | 0.047 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.047 | 0.059 | / | / |
| 氨 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 3.64 | 7.61 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 9.64 | 4.70 | 9.87 | 5.39 | 9.87 | / | / |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 27 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |  | 是 |

表9-13可见，验收监测期间，一、二次焙烧废气处理后，外排废气的氯化氢浓度最大值为2.25mg/m3，非甲烷总烃浓度最大值为31.2mg/m3，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求；氮氧化物浓度最大值为12mg/m3，颗粒物浓度最大值为5.16mg/m3，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求。氨排放速率最大值为0.10kg/h。

考虑到第一次监测时氮氧化物、非甲烷总烃进出口浓度相差不大，处理效果不明显，我公司随后进行了补充监测，监测结果见表9-14及表9-15。

表9-14  一、二次焙烧废气（进口）补测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2019.1.21 | 14489 | 14466 | 14627 | 14650 | 均值14558 |
|  | 2019.1.22 | 14626 | 14465 | 14784 | 14503 | 均值14594 |
| 氮氧 化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 53 | 53 | 56 | 51 | 53 |
|  |  | 2019.1.22 | 53 | 58 | 56 | 54 | 55 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 3.60 | 3.88 | 4.38 | 2.66 | 3.63 |
|  |  | 2019.1.22 | 28.0 | 45.9 | 32.1 | 40.1 | 36.5 |

表9-15  一、二次焙烧废气（出口）补测结果

| 监测项目 | 监测 时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2019.1.21 | 14402 | 14335 | 14650 | 14521 | 均值14477 | / | / | / |
|  | 2019.1.22 | 14334 | 14326 | 14732 | 14509 | 均值14475 | / | / | / |
| 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 100 | 是 | 81.2% |
|  |  | 2019.1.22 | 18 | 13 | 15 | 14 | 18 |  | 是 | 73.0% |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2019.1.21 | 0.1728 | 0.1434 | 0.2198 | 0.1888 | 0.1888 | / | / | / |
|  |  | 2019.1.22 | 0.2580 | 0.1862 | 0.2210 | 0.2031 | 0.2580 | / | / | / |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2019.1.21 | 2.35 | 2.26 | 1.88 | 2.04 | 2.35 | 120 | 是 | 41.6% |
|  |  | 2019.1.22 | 2.92 | 2.90 | 2.83 | 4.16 | 4.16 |  | 是 | 91.3% |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2019.1.21 | 0.0338 | 0.0324 | 0.0275 | 0.0296 | 0.0338 | / | / | / |
|  |  | 2019.1.22 | 0.0419 | 0.0415 | 0.0417 | 0.0604 | 0.0604 | / | / | / |

由表9-14和表9-15可见，补充监测期间，一、二次焙烧废气处理后外排废气中氮氧化物浓度最大值为18mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求，监测期间两天的处理效率分别为81.2%、73.0%；非甲烷总烃浓度最大值为4.16mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求，进口浓度较低，监测期间两天的处理效率分别为41.6%、91.3%。

### 9.3.3  磨粉与包装废气

磨粉1、磨粉2及包装废气分别除尘后合排，因处理设施进口不具备监测条件未实施监测。本次只对除尘后的合排废气进行了监测，结果见表9-16。

表9-16  磨粉、包装废气（合排出口）监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 1887 | 1879 | 1879 | 1885 | 均值1882 | / | / |
|  | 2018.12.16 | 1881 | 1888 | 1884 | 1885 | 均值1884 |  |  |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 8.75 | 10.6 | 10.6 | 9.34 | 10.6 | 20 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 9.98 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 11.5 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | / | / |

由表9-16可见，磨粉、包装废气分别除尘后，外排废气的颗粒物浓度最大值为11.5mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求。

### 9.3.4  焙烧窑加料皮带输送机废气

1＃、2＃焙烧窑加料输送皮带输送机废气分别进行除尘，除尘后合并排放，外排废气的监测结果见表9-17、表9-18。

表9-17  1＃、2＃焙烧窑加料皮带输送机（进口）废气的监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 1＃窑 皮带加料进口 | 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 987 | 1107 | 1105 | 1109 | 1077 |
|  |  | 2018.12.16 | 1115 | 1116 | 1120 | 833 | 1046 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 43.9 | 38.9 | 41.1 | 38.9 | 40.7 |
|  |  |  | 2018.12.16 | 38.7 | 37.7 | 40.2 | 38.1 | 38.7 |
| 2＃窑 皮带加料 进口 | 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 724 | 726 | 758 | 762 | 742 |
|  |  | 2018.12.16 | 759 | 762 | 770 | 771 | 766 |
|  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 40.0 | 42.6 | 39.2 | 42.0 | 41.0 |
|  |  |  | 2018.12.16 | 41.3 | 42.0 | 45.0 | 44.1 | 43.1 |

表9-18  1＃、2＃焙烧窑加料皮带输送机（合排出口）废气的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |
| 标干流量 （Nm3/h） | 2018.12.15 | 1984 | 2016 | 2038 | 2033 | 均值2018 | / | / |
|  | 2018.12.16 | 2035 | 2027 | 2035 | 2071 | 均值2042 | / | / |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.15 | 7.67 | 7.11 | 9.22 | 9.05 | 9.22 | 20 | 是 |
|  |  | 2018.12.16 | 8.73 | 6.81 | 9.41 | 6.50 | 9.41 |  | 是 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2018.12.15 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | / | / |
|  |  | 2018.12.16 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.019 | / | / |

由表9-18可见，1＃、2＃焙烧窑加料输送皮带输送机粉尘废气分别进行除尘后合排废气颗粒物浓度最大值为9.41mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求。

### 9.3.5  一次改性酸性废气监测结果

监测期间，一次改性酸性废气为自然排气。一次改性酸性废气监测结果见表9-19，表9-20。

表9-19 一次改性酸性废气（进口）的监测结果   浓度单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |
| 氯化氢 | 2018.12.13 | 2.55 | 5.17 | 2.30 | 0.54 | 2.64 |
|  | 2018.12.14 | 1.18 | 0.86 | 0.89 | 1.18 | 1.03 |

表9-20  一次改性酸性废气（出口）的监测结果

| 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 最大值 |  |  |
| 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 2018.12.13 | 0.63 | 0.90 | 0.60 | 0.47 | 0.90 | 30 | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.45 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |  | 是 |

由表9-20可见，验收监测期间，一次改性酸性废气处理后，外排废气的氯化氢浓度最大值为0.90mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4标准限值要求。

## 9.4 无组织废气监测结果

### 9.4.1  监测期间气象参数

监测期间气象参数见表9-21。

表9-21  监测期间的气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.13 | 晴 | 16~40 | 0.4~0.5 | 5.7~8.3 | 102.68~103.46 |
| 2018.12.14 | 晴 | 28~43 | 0.4~0.5 | 6.4~8.5 | 102.87~103.45 |

### 9.4.2  无组织废气监测结果

无组织废气监测结果见表9-22。

表9-22 无组织废气监测结果

| 监测 项目 | 采样 点位 | 监测 日期 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最大值 |  |  |
| 颗粒物（mg/m3） | 厂界东 | 2018.12.13 | 0.252 | 0.236 | 0.255 | 0.255 | 1.0 | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.253 | 0.253 | 0.271 | 0.271 |  | 是 |
|  | 厂界南 | 2018.12.13 | 0.268 | 0.302 | 0.287 | 0.302 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.287 | 0.304 | 0.305 | 0.305 |  | 是 |
|  | 厂界西 | 2018.12.13 | 0.353 | 0.371 | 0.356 | 0.371 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.371 | 0.355 | 0.374 | 0.374 |  | 是 |
|  | 厂界北 | 2018.12.13 | 0.236 | 0.220 | 0.237 | 0.237 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.234 | 0.219 | 0.219 | 0.234 |  | 是 |
| 非甲烷 总烃 （mg/m3） | 厂界东 | 2018.12.13 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 4.0 | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |  | 是 |
|  | 厂界南 | 2018.12.13 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |  | 是 |
|  | 厂界西 | 2018.12.13 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |  | 是 |
|  | 厂界北 | 2018.12.13 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.28 |  | 是 |
| 氨（mg/m3） | 厂界东 | 2018.12.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 1.5 | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  | 是 |
|  | 厂界南 | 2018.12.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 是 |
|  | 厂界西 | 2018.12.13 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 是 |
|  | 厂界北 | 2018.12.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  | 是 |
|  |  | 2018.12.14 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  | 是 |

由表9-22可见，验收监测期间，厂界无组织废气的颗粒物浓度最大值为0.374mg/m3，非甲烷总烃的浓度最大值为0.29mg/m3，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表7标准限值要求。氨的浓度最大值为0.08mg/m3，符合参考执行的《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1标准限值要求。

2019年1月22日-2019年1月23日， 我公司对无组织氯化氢进行了补充监测，补测结果见表9-23。

表9-23   无组织废气补充监测结果

| 监测 项目 | 采样 点位 | 监测 日期 | 监测结果 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 最大值 |  |  |
| 氯化氢 （mg/m3） | 厂界东 | 2019.1.22 | 0.085 | 0.145 | 0.053 | 0.145 | 0.20 | 是 |
|  |  | 2019.1.23 | 0.063 | 0.063 | 0.053 | 0.063 |  | 是 |
|  | 厂界南 | 2019.1.22 | 0.052 | 0.04（L） | 0.095 | 0.095 |  | 是 |
|  |  | 2019.1.23 | 0.04（L） | 0.081 | 0.127 | 0.127 |  | 是 |
|  | 厂界西 | 2019.1.22 | 0.086 | 0.059 | 0.049 | 0.086 |  | 是 |
|  |  | 2019.1.23 | 0.076 | 0.085 | 0.093 | 0.093 |  | 是 |
|  | 厂界北 | 2019.1.22 | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.065 | 0.065 |  | 是 |
|  |  | 2019.1.23 | 0.04（L） | 0.044 | 0.049 | 0.049 |  | 是 |

由表9-23可见，补充监测期间，厂界无组织废气的氯化氢浓度最大值为0.145mg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表7标准限值要求。

## 9.5 噪声监测结果

厂界噪声监测结果见表9-24。

表9-24   厂界噪声监测结果   单位：Leq[dB（A）]

| 监测 点位 | 监测时间 | 主要声源 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 2018.12.13 15:39（夜22:11） | 生产 | 54.3 | 45.2 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界南 | 2018.12.13 15:44（夜22:17） | 生产 | 55.3 | 45.9 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界西 | 2018.12.13 15:51（夜22:22） | 生产 | 56.7 | 46.8 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界北 | 2018.12.13 15:57（夜22:28） | 生产 | 54.9 | 45.5 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界东 | 2018.12.14 14:33（夜22:03） | 生产 | 54.7 | 45.6 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界南 | 2018.12.14 14:40（夜22:09） | 生产 | 55.5 | 45.6 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界西 | 2018.12.14 14:45（夜22:14） | 生产 | 56.4 | 47.5 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界北 | 2018.12.14 14:51（夜22:20） | 生产 | 54.6 | 45.8 | 65 | 55 | 是 |

由表9-24可见，验收监测期间，项目厂界昼间噪声等效声级最大值为56.7dB（A），夜间噪声等效声级最大值为47.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

## 9.6 污染物排放总量

利用验收监测监测结果，计算的排放总量见表9-25。

表9-25   污染物排放总量        单位：t/a

| 污染物名称 | 氨氮① | 化学需氧量① | 氮氧化物② | VOCs （非甲烷总烃）③ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目批复的总量 | 0.1 | 0.8 | 7.0 | 0.8 |
| 计算的排放总量 | 0.052 | 0.54 | 2.14 | 0.49 |
| 备注：①本项目的废水排放量约为46.49m3/d（13947m3/a），催化剂云溪工业园一期综合废水处理厂出口的氨氮排放浓度以监测期间2天的均值3.74mg/L计，化学需氧量以监测期间2天的均值38.5mg/L计；②一、二次改性废气中氮氧化物以补测期间浓度最大值24mg/m3计，标干流量以1512m3/h计；一、二次焙烧废气中氮氧化物以补测期间浓度最大值18mg/m3计，标干流量以14475m3/h计；年生产时间以7200h计；③一、二次改性废气中非甲烷总烃以补测期间浓度最大值5.14mg/m3计，标干流量以1512m3/h计；一、二次焙烧废气中非甲烷总烃以补测期间浓度最大值4.16mg/m3计，标干流量以14475m3/h计；年生产时间以7200h计。 |

# 10. 结论与建议

## 10.1 环保设施运行效果

### 10.1.1 废水处理效果

（1）生产废水预处理效果

高浓度生产废水经电渗析预处理系统处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理。主要污染物的处理效率见表10-1。

表10-1  工艺废水预处理站处理效率计算结果表

| 污染物名称 | 监测日期 | 进口平均浓度（mg/m3） | 出口平均浓度 （mg/m3） | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2019.1.22 | 3.82×104 | 1.05×103 | 97.2 |
|  | 2019.1.23 | 3.86×104 | 1.05×103 | 97.3 |

（2）催化剂长岭分公司污水处理站处理效果

项目的高浓度生产废水预处理后排入催化剂长岭分公司污水处理站进一步处理后借道巴陵公司排水管网排入长江。催化剂长岭分公司污水处理站各主要污染物的处理效率见表10-2。

表10-2  催化剂长岭分公司污水处理站处理效率计算结果表

| 污染物 名称 | 监测 日期 | 进口平均浓度（mg/m3） | 出口平均浓度 （mg/m3） | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 2018.12.14 | 108 | 35 | 67.6 |
|  | 2018.12.15 | 104 | 25 | 76.0 |
| 化学需氧量 | 2018.12.14 | 452 | 47 | 89.6 |
|  | 2018.12.15 | 128 | 30 | 76.6 |
| 五日生化需氧量 | 2018.12.14 | 48.0 | 6.7 | 86.0 |
|  | 2018.12.15 | 22.6 | 4.5 | 80.1 |
| 氨氮 | 2018.12.14 | 42.8 | 4.93 | 88.5 |
|  | 2018.12.15 | 12.0 | 2.56 | 78.7 |
| 总氮 | 2018.12.14 | 47.8 | 5.76 | 87.9 |
|  | 2018.12.15 | 13.2 | 5.73 | 56.6 |

### 10.1.2 有组织废气处理效果

验收监测期间，各废气处理设施的处理效率为：

（1）一、二次改性废气

表10-3   一、二次改性废气处理设施处理效率结算结果表

| 污染物 名称 | 监测日期 | 进口 | 出口 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均浓度（mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） | 平均浓度 （mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） | 实测 |
| 氯化氢 | 2018.12.15 | 2.38 | 3986 | 0.85 | 3638 | 67.4 |
|  | 2018.12.16 | 3.68 | 4158 | 1.64 | 3828 | 59.0 |
| 氮氧化物 | 2019.1.21 | 42.5 | 1750 | 16.25 | 1436 | 68.6 |
|  | 2019.1.22 | 42.5 | 1731 | 19.25 | 1512 | 60.4 |
| 非甲烷总烃 | 2019.1.21 | 1445 | 1750 | 2.43 | 1436 | 99.9 |
|  | 2019.1.22 | 1173 | 1731 | 3.59 | 1512 | 99.7 |

（2）一、二次焙烧废气

表10-4  一、二次焙烧废气处理设施处理效率计算结果表

| 污染物 名称 | 监测 日期 | 进口 | 出口 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均浓度（mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） | 平均浓度 （mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） | 实测 |
| 氯化氢 | 2018.12.15 | 1.14 | 14664 | 1.105 | 9771 | 35.4 |
|  | 2018.12.16 | 1.40 | 15006 | 1.515 | 10299 | 25.7 |
| 氮氧化物 | 2019.1.21 | 53 | 14558 | 10 | 14477 | 81.2 |
|  | 2019.1.22 | 55 | 14594 | 15 | 14475 | 73.0 |
| 非甲烷总烃 | 2019.1.21 | 3.63 | 14558 | 2.13 | 14477 | 41.6 |
|  | 2019.1.22 | 36.5 | 14594 | 3.20 | 14475 | 91.3 |
| 颗粒物 | 2018.12.15 | 30.5 | 14664 | 4.46 | 9771 | 90.2 |
|  | 2018.12.16 | 32.5 | 15006 | 5.16 | 10299 | 89.7 |

（3）1#焙烧窑及2#焙烧窑加料输送带废气

1#焙烧窑及2#焙烧窑加料至输送皮带时有粉尘产生，为减少车间的粉尘浓度，各加料口安装了集气罩收集其产生的原料粉尘，该粉尘的主要污染物为颗粒物，分别收集除尘后返回生产线做原料。其除尘效率见表10-5。

表10-5  1＃焙烧窑加料输送皮带废气除尘设施除尘效率

| 除尘器 | 污染物 名称 | 监测 日期 | 进口 | 出口（合排） | 处理效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均浓度（mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） | 平均浓度 （mg/m3） | 平均流量 （Nm3/h） |  |
| 1＃窑除尘器 | 颗粒物 | 2018.12.15 | 40.7 | 1077 | 9.22 9.41 | 2018 2042 | 82.8 82.6 |
|  |  | 2018.12.16 | 38.7 | 1046 |  |  |  |
| 2＃窑除尘器 | 颗粒物 | 2018.12.15 | 41.0 | 742 |  |  |  |
|  |  | 2018.12.16 | 43.1 | 766 |  |  |  |
| 包装废气 | 颗粒物 | 2018.12.15 | 43.0 | 792 |  |  |  |
|  |  | 2018.12.16 | 46.7 | 794 |  |  |  |

## 10.2 污染物排放结论

### 10.2.1 废水

（1）生产废水预处理装置

工艺废水预处理后，化学需氧量的日均浓度最大值为1.05×103mg/L，氨氮的日均浓度最大值为10.2mg/L。化学需氧量预处理效率为97.2%、97.3%。

（2）催化剂长岭分公司污水处理站

验收监测期间，催化剂长岭分公司污水处理站外排废水的pH范围值为8.08-8.26，悬浮物的日均浓度最大值为35mg/L，五日生化需氧量的日均浓度最大值为6.7mg/L，总氮的日均浓度最大值为5.76mg/L，总磷的日均浓度最大值为0.012mg/L，石油类的日均浓度最大值为0.08mg/L，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1直接排放标准限值要求；化学需氧量的日均浓度最大值为47mg/L，氨氮的日均浓度最大值为4.93mg/L，均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2直接排放标准限值要求。氯化物的日均浓度最大值为515mg/L，无标准限值要求，不评价。

### 10.2.2 废气

（1）一、二次改性废气

验收监测及补测期间，一、二次改性废气处理后，外排废气中氮氧化物符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求；氯化氢、非甲烷总烃均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求；其中非甲烷总烃处理效率第一天为99.9%、第二天为99.7%。

（2）一、二次焙烧废气

验收监测及补测期间，一、二次焙烧废气处理后，外排废气中氯化氢、非甲烷总烃均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表4及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求；氮氧化物、颗粒物均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5标准限值要求。

（3）磨粉及包装废气

磨粉及包装废气分别除尘后合排废气中颗粒物排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表5标准限值要求。

（4）1＃、2＃焙烧窑加料输送皮带运输机废气

1＃、2＃焙烧窑加料输送皮带运输机废气分别进行除尘后合排废气中颗粒物排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5标准限值要求。

（5）一次改性酸性废气

一次改性酸性废气处理后，外排废气中氯化氢浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） 表4标准限值要求。

### 10.2.3 噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声等效声级最大值为56.7dB（A），夜间噪声等效声级最大值为47.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

### 10.2.4 固体废物

（1）一般工业固体废物

本项目废水预处理压滤渣产生量约为150t/a，根据变更环评中所做的毒性浸出实验，该压滤渣属于一般工业固体废物，按照一般工业固体废物的贮存、运输要求运往长炼公司回用；项目产生的废包装袋、废储罐约20t/a，送回收单位综合利用；生活垃圾产生量约10t/a，统一收集后交由环卫部门处理。

（2）危险废物

项目膜分离器以及电渗析膜使用过程中均会产生废弃的膜，产生量约为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废润滑油产生量约为0.5t/a，其为危险废物，委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置；废活性炭产生量为1.0t/a，其为危险废物，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废气光催化氧化处理设备的含钛废金属催化剂一般3-5年更换一次，目前暂未更换，待更换后委托有资质的单位处理；废乙醇丁醇产生量约为1916t/a，其为危险废物，委托湖南邦德石油化工有限公司处置。

## 10.3 工程建设对环境的影响

本项目位于岳阳市城区东北部的岳阳市云溪区西郊的云溪工业园，200t/a HTS分子筛生产装置为中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司在云溪工业园建设的二期工程。工程南面、西面为催化剂一期工程，东面为山地，其卫生防护距离为30m，据现场调查及跟建设单位确认，防护距离内的环境敏感点均已搬迁。

验收监测期间，厂界无组织废气的颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃小时最大浓度均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7标准限值要求。氨的浓度最大值符合参考执行的《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1标准限值要求。

## 10.4总体结论

通过落实环评及批复的各项污染防治措施后，项目的废气、废水和噪声均符合国家有关标准限值要求，固体废物得到妥善处置。从监测结果看，外排污染物的浓度均小于国家排放标准限值要求，由此可见，本项目对周边环境影响较小，基本达到验收条件。

## 10.5 建议

（1）加强废气、废水环保设施的运行管理，确保处理设施的处理效果；

（2）按规定开展自行监测，确保处理后废气、废水长期、稳定达标排放；

（3）自觉接受环境管理部门的监督检查，配合做好各项污染防治工作。

# 附件

## 附件1 建设项目验收“三同时”登记表

填表单位（盖章）：                                                填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司200t/a HTS分子筛生产装置 | 项目代码 |  | 建设地点 | 中国石化股份有限公司催化剂长岭分公司云溪工业园新基地（现湖南岳阳绿色化工产业园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 2661 | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | HTS分子筛200t/a | 实际生产能力 | HTS分子筛200t/a | 环评单位 | 原湖南省环境保护科学研究院 湖南天瑶环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 原湖南省环境保护厅 岳阳市生态环境局 | 审批文号 | 湘环评【2012】350号 岳环评【2019】131号 | 环评文件类型 | 环评报告书 变更环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2012.12 | 竣工日期 | 2018.7 | 排污许可证申领时间 | 2018.3.1 |
|  | 环保设施设计单位 | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 | 环保设施施工单位 | 中石化第四建设有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 | 湖南中诚环境监测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 77.6~83.4 |
|  | 投资总概算（万元） | 18353.91 | 环保投资总概算（万元） | 6203.36 | 所占比例（%） | 33.8 |
|  | 实际总投资（万元） | 18353.91 | 实际环保投资（万元） | 6203.36 | 所占比例（%） | 33.8 |
|  | 废水治理（万元） | 5873.36 | 废气治理（万元） | 295 | 噪声治理（万元） | 25 | 固体废物治理（万元） | 10 | 绿化及生态（万元） | 15 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | 45t/d | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7200 |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 1.3947 |  |  |  |  |  | +1.3947 |
|  | 化学需氧量 |  | 38.5 | 50 |  |  | 0.54 | 0.8 |  |  |  |  | +0.54 |
|  | 氨氮 |  | 3.74 | 5.0 |  |  | 0.052 | 0.1 |  |  |  |  | +0.052 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 11510.64 |  |  |  |  |  | +11510.64 |
|  | 氮氧化物 |  | 24/18 | 100 |  |  | 2.14 | 7.0 |  |  |  |  | +2.14 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 5.14/4.16 | 120 |  |  | 0.49 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。 4、表中废气污染物排放总量不包括锅炉废气排放的量。

# Text boxes

工艺用水

设备间接冷却水

废气处理

设备冲洗水

车间预处理设施

雨水管网

7.3

损失水9.21

蒸发0.67

3.67

3

3

2.08

5.08

41.41

净水59.37

云溪工业园

污水处理厂

46.49

生活用水

化粪池

2.5

2.5

损失水0.5

新鲜水3

长江

3

2.08

催化剂长岭分公司废水处理站

2.5

长江

图 3-1   工程水平衡图  （m3/d， 年按300天计）

四丙基氢氧化铵

焙烧

晶化膜分离

一次改性

一次改性膜分离

合成、晶化工序

干燥

磨 粉

二次改性

二次改性膜分离

焙 烧

废气（一次焙烧废气）

废气（1#焙烧窑加料皮带输送机废气）

噪声

废气（一次改性酸性废气）

废气（一次改性废气）

废气（二次焙烧废气）

废气（2#焙烧窑加料皮带输送机废气）

噪声

废水W6（二次改性过滤母液）

废水W7（二次改性膜分离废水）

废水W8（二次改性双效浓缩冷却水）

危废（废弃膜

四丙基氢氧化铵、

正硅酸四乙脂、

钛酸四丁脂

盐酸

危废（废乙醇、丁醇）

产品（HTS分子筛）

废水W4（一次改性一次洗涤液）

废水W5（一次改性膜分离废水）

危废（废弃膜）

废水W1（晶化废水）

废水W2（晶化洗涤废水）

废水W3（晶化双效浓缩冷却水）

危废（废弃膜）

废气（磨粉、包装废气）

噪声

打浆

水

打浆

水

废气（二次改性废气）

图3-2   工艺流程及产污节点图

二次改性废水

车间废水预处理（电渗析）

一次改性废水

一次洗涤液

膜分离废水

回用一次改性

生活污水

晶化、酸化废水

晶化废水

双效浓缩冷却水

晶化洗涤废水

回用于二次改性中间罐

双效浓缩冷却水

过滤母液

膜分离废水

回用设备冷却

回用设备冲洗

雨水管网

催化剂长岭分公司污水处理站

一次改性酸性废气碱液喷淋废水

光催化氧化喷淋废水

长江

化粪池

云溪污水处理厂

图4-1   200t/a HTS分子筛生产装置项目废水走向图